### Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

СВЕТОДИОДЫ

ГОСТ Р МЭК 62707-1-2014

Ч   а   с т  ь	1

Общие требования к бинированию и сетка координат цветности для белых светодиодов

# I EC 62707 1:2013

LE D -b in ning P art 1: G eneral re q u ire m e n ts and g rid o f w h ite LED (IDT)

## Издание официальное

Москва Стандартинформ 2015

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

П р е д и с л о в и е

- ПОДГОТОВЛЕН Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия «Научно- исследовательский  институт  источников  света  имени  А.Н.  Лодыгина»  (ГУП  Республики Мордовия

«НИИИС имени А.Н.Лодыгина») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык меж­ дународного стандарта, указанного в пункте 4

- 8 НЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 «Светотехнические изделия»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11  ноября 2014 г. No 1577-ст

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62707-1(2013) «Бинирова- ние светодиодов. Часть 1. Общие требования и сетка координат цветности для белых светодиодов» (IEC 62707-1:2013 «LED-binning -  Part 1: General requirements and white colour grid»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного меж­ дународного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­ народных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведе­ ния о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- 8 ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4. могут являться объектом	патентных	прав.	Международная	электротехническая	комиссия	(МЭК)	не	несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на  1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан­ дарты». 8 случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Националь­ ные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

## €>Стандартинформ. 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техни­ ческому регулированию и метрологии

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

# Г О С Т Р М Э К 62707-1— 2014

## Н А Ц И  О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С  И Й С  К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И СВЕТОДИОДЫ

Ч а с т ь   1

Общие требования к бинированию  и сетка  координат цветности для белых светодиодов

LED.  Part  1. General requirements to binning and grid of chromaticity coordinates for white LED

Дата введения — 2015— 07— 01

1  О б л а с т ь  п р и м е н е н и я

Настоящий стандарт распространяется на белые корпусированные светодиоды (далее - СД) и устанавливает общие требования, координатную сетку и соответствующий код для бикирования.

Координаты цветности, световой поток, сила света, цветопередача и прямое напряжение цвет* ных СД. находятся в стадии рассмотрения и будут установлены в других частях серии МЭК 62707.

П р и м е ч а н и я

- Настоящий стандарт не  распространяется на светодиодные модули, лампы  и светильники.

- В настоящем стандарте термин белый свет используют для определения координатной сетки соответ­ ствующего цветового кода при бинировании СД по цветности. Ппощадь координатной сетки  цветового кода  мо­  жет отличаться от координатной сетки белого света, приведенной а других стандартах.

- Н о р м а т и в н ы е  с с ы л к и

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

МЭК/TS 62504 Общее освещение. Светодиоды и светодиодные модули. Термины и определе­ ния (IEC/TS 62504, General Lighting -  LEDs and LEDs modules -  Terms and definitions)

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы­  лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю аНащюхальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы­ пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если  заменен ссылочный  стан­ дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта  с  указан­ ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения  настоящего  стандарта  в  ссылочный  стан­ дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра­ гивающей эту ссылку.

- Т е р м и н ы  и о п р е д е л е н и я

В настоящем стандарте применены термины по МЭК/TS 62504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - бин (bin):  Ограниченный диапазон эксплуатационных  характеристик корпусированных   СД

близких номинальным значениям характеристик цветности, световых параметров и прямого напря­ жения, используемый для их сортировки.

  - координатная сетка (grid): Система точек координат, представляющая собой координаты цвета.

  - точка  координатной  сетки  (grid  point):  Координаты цвета в цветовом  пространстве  it,  и*

(или  в эквивалентном  цветовом пространстве х, у),  идентифицированные двумя  индексами, первый

Издание оф ициальное

# 1

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

индекс р обозначает шаги по локусу Планка и его расширение за высокотемпературную границу к си­ нему цвету, а второй индекс / - ло изотермическим линиям Юдда.

П р и м е ч а н и е - Цветовое пространство и*, у’ определено в ISO 11664-5 (CIE S 014-5/Е). Цветовое пространство х, у определено в  ISO  11664-1  (CIE S 014-1Е).

## бин белого цвета (white colour bin): Площадь четырехугольника, определенная четырьмя точками координатной сетки.

- Б и н ы  ц в е т н о с т и

  - Координатная сетка

Координатную сетку устанавливают равноотстоящими шагами по локусу Планка и его расшире­ нию за высокотемпературную границу к синим цветам в первом направлении (ось Планка) и равноот­ стоящими шагами по изотермическим линиям Юдда во втором направлении (ось Юдда).

Начало сетки должно быть на локусе Планка в Г„ (и1, у*) = 0.18006/0.39528.

Расстояние между смежными точками координатной сетки ло локусу Планка и его расширению за высокотемпературную границу к синим цветам и по изотермическим линиям Юдда в цветовом про­ странстве 1/.  /   должно составлять а -  0.00174.  Шаги  по локусу Планка обозначают положительным индексом р, а шаги к синему цвету - отрицательным индексом р. Шаги по насыщенной цветовой ли­ нии (гамме) по оси Юдда обозначают положительным индексом j и отрицательным индексом ) в про­ тивоположном направлении.

сти.

П р и м е ч а н и е    -  5 s  0,00174  выбрано д л я  лучшего приближения  к заданным  требованиям по цветно­

## Расширение локуса Планка за Т,. (в направлении к синему) (см. рисунок 1) определяют:

>по трем точкам локуса Безира с координатами: Р,  -  M i/7v>0.18006/0.39528;

Р2 -  (U V /H ). 14122/0.15593:

Рз - (i/V )= 0 ,25680/0.01659:

- локус Безира определяет выражение 8(0 = Р,(1 -f)s ♦ P2f(1-0 ♦ Р3/2; t с (0:1).

2

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Прим еча ни я

- Рг - точка пересечение спектрального локуса цветового пространства  и \  V  с  тангенсом локуса  Планка при  Т.  в направлении синего цвета.

- Р3 соответствует длине волны 360 нм на спектральном локусе цветового пространства сЛ ✓  .

## Десятичные значения на кривой Безира это расстояние от Г*.

Координаты о'ве(Р) и у*88(р) точек координатной сетки на локусе Планка (ВВ - черное тело) и расширение на локусе Планка приведены в приложениях А и В. а также единичные приращения Ао*8в(р) и   Д^ев(р) соответствующих изотермических линий Юдда.

Координаты i f и ✓   точки координатной сетки, заданные индексами р и у, определяют по форму­

лам

или

г  <Л>в(Р) +У Д*/8в(Р).

  - <Р, У )г ^в8(Р> +У Д 'в в ( Р )	(1)

## И(р.У) = (о’88(р) + УДо,88(р); У*8в( р )+ / й^вв(Р))	(2)

Индекс (р .» = (0 .0 ) соответствует точке Г ., а координаты (округленные до пяти знаков) равны

или

ц-{0.0) = 0.18006; у/     (0 .0 ) = 0.39528

U . /(0 .0 ) = 0.18006; 0.39528

(3)

## (4)

Т о ч ки ко о р д и н а тн о й се тки в си сте м е ко ор д и на т i f , у/ м огут б ы ть пе р е ве д е н ы  в с и с те м у ко о р д и ­ нат х . у с  по м о щ ью ф ор м ул

## 3

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

х { р , У) = 9м'(/>. У )/(6м '( р . j ) -  I6 v '( р , У) + 1 2 )

## .У(/>. У) = 4 г '( />. У) /(6 м '(/>. У) - 1 6 v '( / к У) + 12)

(5)

Рекомендуется округлять  значения координат точек координатной  сетки до  5 знаков после за­

пятой.

  - Б икы белого цвета

Бины белого цвета определены площадыо в пределах четырехугольника. Задают начальную точку (р ./) и положительный шаг т, п по локусу Планка (или его расширение за Г .) и линии Юдда со­ ответственно. Четырехугольник выстраивают путем соединения четырех точек координатной сетки

или

[*Л V (р. >)1.  (o'. V(p *т. /)], (i/. V(p. / *n)l и [е \ V(p *т. j +п))	(б)

[*. у (Р. Л), [х, у (р *т. У)1. [х. у (р. /  тп)] и (х. у (р *т, j +л»	(7)

## Следует не принимать во внимание бины белого цвета с шагами m или о. равными 1.

  - Код цветности

4.3.1  Ф акультативный  шестизначный  код для обозначения бинов белого цвета

8 шестизначном коде бинов белого цвета первые четыре знака идентифицируют точки коорди­ натной сетки начала бина. последние два знака - число шагов по локусу Планка (или его расширения за Г .) и линиям Юдда соответственно.

Первым является знак:

- е для р 2 0 и /< 0;

- f для р 2 0 и / 2 0:

- g для р < 0 и / 2 0;

- h для р < 0 иУ < 0.

Второй и третий знаки представляют собой абсолютное значение р. начиная с аа. При обозна­ чении второго и третьего знака используют буквы:

a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z .

П ри ме ч ан и е - Кодирование по второму и третьему знакам приведено также в таблице А.1. прило­ жение А (графа Код для р 2 0} и в таблице В.1. приложение В (графа Код для р < 0).

Код для | р | задан в таблице 1.

Т а б л и ц а   1- Код для I р I

| ¦ р¦ I 0 | 1 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Код I аа | ab | ah | aj |

Четвертые знаки представляют собой абсолютное значение у. начиная с А. При обозначении четвертого знака используют буквы:

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z .

Код для | i| задан в таблице 2.

П ри ме ч ан и е  - Четвертый знак ограничен для |/| = 22.

Т а б л и ц а	2 -  Код для |/)

| 1 7 ' “ 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | Е | F | G | Н | J | К | L |

Пятый и шестой знаки - число шагов m и п по локусу Планка (или его расширению за Г») и ли­ нии Юдда соответственно. При обозначении пятого и шестого знака используют условные обозначе­ ния:

( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z .

Код для ш и л задан в таблице 3.

П ри ме ч ан и е  - Пятый и шестой знаки ограничены для| т\ S 32 и | л | s 32.

4

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Т а б л и ц а	3 -  Код для т и п

| т .п 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ¦ | 8 | 9 | а | Ь |

Примеры кодов бина белого цвета приведены в таблице  4.

| Т а б л и ц а 4 - Г | римеры кодов бина белого цвета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | л | 6-значный кол |
| 0 | 0 | 2 | 3 | faaA23 |
| 9 | -3 | 5 | 6 | eakD56 |
| 0 | 0 | 10 | 10 | faaAaa |
| 43 | •3 | 6 | 8 | ebxD68 |
| 41 | -5 | 6 | 8 | ebvF68 |
| 45 | -1 | 6 | 8 | ebzB68 |

Пример кодов точек координатной сетки вокруг точки	с четырехзначным кодом приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Пример точек координатной сетки с четырехзначным кодом

Пример бина белого цвета ebxD68 с шестизначным кодом приведен на рисунке 3. Кривая серо­ го цвета -  локус Планка.

5

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

0.49-

0.485

0.48

0.475

0.47

0.465

0.46

0.455 -

0.18	0.185	0.19	0.195	0.2	0.205	0.21	0.215	0.22

Рисунок 3 - Пример бина белого цвета ebxD68

0.225  и ’

## Фрагмент рисунка 3, показывающий очень малое различие между линиями координатной сетки и граничными линиями бина, приведен на рисунке 4.

V'

0.4666

0.4664

0.4662

0.466

0.4658

0.4656

0.2072	0.2074    0.2076    0.2078	0.208	0.2082	0.2084

## Рисунок 4 -  Фрагмент рисунка 3

i

-i

0.2086  И*

## 4.3.2 Другие ходы для обозначения биное белого  цвета

Для бинов белого цвета специального применения допускается применять другие обозначения кодов.

6

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Приложение А (справочное)

Координаты сетки  бинирования светодиодов для точек по л окусу Планка (р20)

Т а б л и ц а	А.1

Код	</ba	к’вв	Д Uяв	Д / в я

0	аа	0.180064	0.395283	-0.00163	0.000597

1	ab	0.180346	0.397	-0.00163	0.000608

2	ас	0.180634	0.398716	-0.00163	0.00062

3	ad	0.180928	0.400431	-0.00162	0.000633

4	ае	0.181229	0.402145	•0.00162	0.000646

5	af	0.181537	0.403587	-0.00161	0.00066

6	eg	0.181853	0.405568	-0.0016	0.000674

7	ah	0.182176	0.407278	0.0016	0.000689

6	ai	0.182508	0.408986	-0.00159	0.000704

9	ak	0.182848	0.410692	-0.00158	0.000719

10	ai	0.183197	0.412397	-0.00158	0.000735

11	am	0.183554	0.4141	-0.00157	0.000751

12	an	0.183921	0.415801	-0.00156	0.000767

13	ap	0.184927	0.4175	-0.00155	0.000784

14	ar	0.184682	0.419196	-0.00154	0.000801

15	as	0.185078	0.420891	-0.00154	0.000817

16	at	0.185483	0.422583	•0.00153	0.000834

17	au	0.185899	0.424273	-0.00152	0.000852

18	av	0.186326	0.42596	-0.00151	0.000869

19	aw	0.186763	0.427644	-0.0015	0.000886

20	ax	0.187211	0.429325	-0.00149	0.000904

21	ay	0.187670	0.431003	-0.00148	0.000921

22	az	0.188141	0.432678	-0.00147	0.000939

23	ba	0.188623	0.43435	-0.00145	0.000956

24	bb	0.189118	0.436018	-0.00144	0.000974

25	be	0.189624	0.437683	-0.00143	0.000992

26	bd	0.190143	0.439344	-0.00142	0.001009

27	be	0.190674	0.441001	•0.0014	0.001027

28	bf	0.191218	0.442654	•0.00139	0.001044

29	bg	0.191775	0.444302	-0.00138	0.001062

30	bh	0.192346	0.445946	•0.00136	0.001079

31	bl	0.192929	0.447585	-0.00135	0.001097

32	bk	0.193527	0.449219	•0.00134	0.001114

33	b)	0.194138	0.450848	-0.00132	0.001131

34	bm	0.194764	0.452472	•0.00131	0.001148

35	bn	0.195403	0.45409	-0.00129	0.001165

36	bp	0.196058	0.455702	-0.00128	0.001182

37	br	0.196727	0.457309	-0.00126	0.001198

38	bs	0.197411	0.458908	-0.00125	0.001215

39	bt	0.198111	0.460502	-0.00123	0.001231

40	bu	0.198825	0.462088	-0.00121	0.001247

41	bv	0.199556	0.463667	-0.0012	0.001263

42	bw	0.200302	0.465239	-0.00118	0.001278

43	bx	0.201065	0.466803	-0.00116	0.001294

44	by	0.201844	0.468359	-0.00115	0.001309

45	bz	0.202639	0.469907	-0.00113	0.001323

46	ca	0.203451	0.471445	-0.00111	0.001338

47	cb	0.20428	0.472975	-0.00109	0.001352

48	cc	0.205126	0.474496	-0.00108	0.001367

49	cd	6.26& Й 9	0.476006	-0.00106	0.00138

50	ce	0.20687	0.477507	-0.00104	0.001394

51	cf	0.207768	0.478997	-0.00102	0.001407

52	« )	0.208685	0.480477	-0.00101	0.00142

7

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Продолжение таблицы А. 1

р	Код	i/ee	I'm	Л i/ee	Л v’bt

53	ch	0.209619	0.481945	•0.00099	0.001433

54	Ч	0.210571	0.483401	•0.00097	0.001445

55	СК	0.211541	0.484845	•0.00095	0.001457

56	d	0.21253	0.486277	•0.00093	0.001469

57	cm	0.213537	0.487696	-0.00091	0.00148

58	cn	0.214562	0.489102	-0.0009	0.001491

59	ср	0.215606	0.490494	-0.00088	0.001502

60	сг	0.216669	0.491871	•0.00086	0.001513

61	CS	0.21775	0.493235	-0.00084	0.001523

62	ct	0.21885	0.494583	-0.00082	0.001533

63	CU	0.219969	0.495915	•0.00081	0.001543

64	CV	0.221107	0.497232	-0.00079	0.001552

65	CW	0.222263	0.498532	-0.00077	0.001561

66	сх	0.223437	0.499816	-0.00075	0.00157

67	су	0.224631	0.501082	-0.00073	0.001578

6 8	CZ	0.225842	0.502330	•0.00072	0.001586

6 9	d a	0.227073	0.503562	-0.0007	0.001594

70	d b	0.228321	0.504774	-0.00068	0.001601

71	d c	0.229587	0.505967	-0.00066	0.001609

72	d d	0.230871	0.507141	-0.00065	0.001615

73	d e	0.232173	0.508296	•0.000623	0.001622

74	df	0.233492	0.50943	-0.00061	0.001628

75	<JQ	0.234829	0.510544	-0.0006	0.001635

76	dh	0.236182	0.511638	•0.00058	0.00164

77	d|	0.237552	0.512711	•0.00056	0.001646

78	dk	0.238939	0.513762	-0.00055	0.001651

79	df	0.240341	0.514792	•0.00053	0.001657

80	dm	0.241759	0.515801	-0.00052	0.001662

81	dn	0.234192	0.516787	-0.0005	0.001666

82	dp	0.24464	0.517752	•0.00049	0.001671

83	dr	0.246103	0.518694	•0.00047	0.001675

84	ds	0.24758	0.519614	-0.00046	0.001679

85	dt	0.24907	0.520512	•0.00044	0.001683

86	du	0.250574	0.521387	•0.00043	0.001686

87	d v	0.252091	0.52224	-0.00041	0.00169

88	d w	0.25362	0.52307	-0.0004	0.001693

89	d x	0.255161	0.523878	-0.00039	0.001696

90	dy	0.256714	0.524663	•0.00038	0.001699

91	d z	0.258278	0.525426	-0.00036	0.001702

92	e a	0.259852	0.526166	•0.00035	0.001704

93	eb	0.261437	0.526885	-0.00034	0.001707

94	e c	0.263032	0.527581	-0.00033	0.001709

95	ed	0.264636	0.528256	-0.00031	0.001711

96	е е	0.266248	0.528908	-0.0003	0.001714

97	ef	0.26787	0.52954	•0.00029	0.001715

98	eg	0.269499	0.53015	-0.00028	0.001717

99	eh	0.271136	0.530739	-0.00027	0.001719

100	ej	0.272781	0.531308	-0.00026	0.001721

101	ek	0.274432	0.531856	•0.00025	0.001722

102	el	0.27609	0.532383	•0.00024	0.001724

103	em	0.277755	0.532891	•0.000223	0.001725

104	e n	0.279425	0.53338	-0.00022	0.001726

105	e p	0.2811	0.533849	-0.00021	0.001727

106	e r	0.282781	0.534299	-0.0002	0.001728

107	e s	0.284467	0.534731	-0.00019	0.001729

108	e l	0.286157	0.535144	-0.00018	0.00173

109	e u	0.287851	0.53554	-0.00018	0.001731

110	e v	0.28955	0.535918	-0.00017	0.001732

111	ew	0.291252	0.536278	-0.00016	0.001733

6

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707*1—2014

Продолжение т аблицы А. 1

р	Код		c/ee		v’ee		Л ifbu		Л / м 112		ех	0.292957	0.536622	•0.00015	0.001733

113	еу	0.294666	0.53695	-0.00014	0.001734

114	e z	0.296378	0.537261	-0.00014	0.001735

115	(а	0.298093	0.537557	-0.00013	0.001735

116	ft)	0.29981	0.537837	-0.00012	0.001736

117	fc	0.30153	0.538102	-0.00012	0.001736

118	fd	0.303252	0.538353	-0.00011	0.001737

119	fe	0.304976	0.538589	-0.0001	0.001737

120	К	0.306701	0.538811	•9.6E-05	0.001737

121	fq	0.308429	0.53902	•9E-05	0.001738

122	m	0.310158	0.539215	•8.4E-05	0.001738

123	4	0.311888	0.539397	•7.8E-05	0.001738

124	ГК	6 .!i1j4 2	0.539566	•7.3E-05	0.001738

125	ft	0.315353	0.539724	-6.7E-05	0.001739

126	fm	0.317087	0.539869	•6.2E-05	0.001739

127	fn	0.318822	0.540002	-5.7E-Q5	0.001739

128	ft)	0.320557	0.540124	-5.2E-05	0.001739

129	It	0.322294	0.540235	-4.7E-05	0.001739

130	fs	0.324031	0.540335	-4.2E-05	0.001739

131	ft	0.325769	0.540424	-3.7E-Q5	0.00174

132	fu	0.327507	0.540503	-3.3E-05	0.00174

133	fo	0.329246	0.540573	•2.9E-05	0.00174

134	for	0.330985	0.540632	-2.4E-05	0.00174

135	0.332724	0.540682	-2E-05	0.00174

136	fy	0.334463	0.540723	-1.6E-05	0.00174

137	fz	0.336203	0.540755	•1.2E-05	0.00174

138	qa	0.337943	0.540778	•8.4E-06	0.00174

139	qb	0.339683	0.540793	-4.7E-06	0.00174

140	qc	0.341423	0.5408	•1.1E-06	0.00174

141	qd	0.343163	0.540798	2.4E-06	0.00174

142	qe	0.344903	0.540789	5.79E-06	0.00174

143	qf	0.346643	0.540772	9.09E-06	0.00174

144	qg	0.348383	0.540748	1.23E-05	0.00174

145	gh	0.350122	0.540717	1.S4E-05	0.00174

146	Я	0.351862	0.540679	1.85E-05	0.00174

147	gk	0.353601	0.540634	2.14E-05	0.00174

148	qi	0.355341	0.540583	2.43E-05	0.00174

149	am	0.35708	0.540525	2.71 E-05	0.00174

150	qn	0.358818	0.540461	2.98E-0S	0.00174

151	QP	0.360557	0.540391	3.24E-05	0.00174

152	qf	0.362295	0.540315	3.5E-05	0.00174

153	qs	0.346033	0.540234	3.75-E-05	0.00174

154	qi	0.365771	0.540147	3.99E-05	0.00174

155	qu	0.367509	0.540055	4.22E-05	0.001739

156	qv	0.369246	0.539957	4.45E-05	0.001739

157	aw	0.370983	0.539855	4.67E-05	0.001739

158	q *	0.37272	0.539747	4.89E-05	0.001739

159	qy	0.374456	0.539635	5.09E-05	0.001739

160	gz	0.376192	0.539519	5.3E-05	0.001739

161	ha	d.$7?6£8	0.539397	5.49E-05	0.001739

162	hb	0.379663	0.539272	5.6BE-05	0.001739

163	he	0.381399	0.539142	5.87E-05	0.001739

164	hd	0.383133	0.539008	6.05E-05	0.001739

165	he	0.384868	0.538871	6.23E-05	0.001739

166	hf	0.386602	0.538729	6.4E-05	0.001739

167	hfl	0.388336	0.538584	6.56E-05	0.001739

168	hh	0.39007	0.538435	6.72E-05	0.001739

169	hj	0.391803	0.538282	6.88E-05	0.001739

170	hk	0.393536	0.538126	7.03E-05	0.001739

9

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Продолжение таблицы А. 1

р	Код		u'ee		/ee		Л (7вв		Л v'ee 171		Ы	0.395269	0.537967	7.17E-05	0.001739

172	hm	0.397001	0.537804	7.32E-05	0.001738

173	hn	0.398733	0.537639	7.64E-05	0.001738

174	hp	0.400465	0.53747	7.59E-05	0.001738

175	hr	0.402197	0.537299	7.72E-05	0.001738

176	hs	0.403928	0.537124	7.85E-05	0.001738

177	ht	0.405659	0.536947	7.97E-05	0.001738

178	hu	0.407389	0.536767	8.09E-05	0.001738

179	hv	0.40912	0.536585	0.2E-O5	0.001738

180	hw	0.41085	0.5364	8.31 E-05	0.001738

181	hx	0.41258	0.536212	8.42E-0S	0.001738

182	hy	0.414309	0.536023	8.53E-05	0.001738

183	h*	0.416039	0.535831	8.63E-05	0.001738

184	ia	0.417768	0.535636	8.73E-05	0.001738

185	lb	0.419497	0,53544	8.62E-05	0.001738

186	jc	0.421225	0.535241	8.92E-05	0.001738

187	i<J	0.422954	0.535041	9.01 E-05	0.001738

188	ie	0.424682	0.534838	9.09E-05	0.001738

189	if	0.42641	0.534634	9.18E-05	0.001738

190	19	0.428138	0.534427	9.26E-05	0,001738

191	|h	0.429865	0.534219	9.34E-05	0.001737

192	ii	0.431593	0.53401	9.42E-05	0.001737

193	ik	0.43332	0.533798	9.49E-05	0.001737

194	I'	0.435047	0.533585	9.56E-0S	0.001737

195	jm	0.436773	0.53337	9.63E-05	0.001737

196	in	0.4385	0.533154	9.7E-05	0.001737

197	IP	0.440226	0.532936	9.77E-05	0.001737

198	l r	0.441952	0.532717	9.83E-05	0.001737

199	is	0.443678	0.532497	9.89E-05	0.001737

200	Л	0.445404	0.532275	9.95E-05	0.001737

201	iu	0.44713	0.532052	0.0001	0.001737

202	JV	0.448855	0.531828	0.000101	0.001737

203	|W	0.45058	0.531602	0.000101	0.001737

204	J *	0.452306	0.531375	0.000102	0.001737

205	iv	0.454031	0.531147	0.000102	0.001737

206	£	0.455755	0.530918	0.000103	0.001737

207	ka	0.45748	0.530688	0.000103	0.001737

208	kb	0.459205	0.530457	0.000104	0.001737

209	kc	0.460929	0.530225	0.000104	0.001737

210	kd	0.462654	0.529992	0.000105	0.001737

211	ke	0.464378	0.529758	0.000105	0.001737

212	kf	0.466102	0.529523	0.000105	0.001737

213	kq	0.467826	0.529287	0.000106	0.001737

214	kh	0.46955	0.529051	0.000106	0.001737

215	ki	0.471273	0.528814	0.000106	0.001737

216	kk	0.472997	0.528575	0.000107	0.001737

217	kJ	0.474721	0.528336	0.000107	0.001737

218	km	0.476444	0.528097	0.000107	0.001737

219	kn	0.478167	0.527856	0.000108	0.001737

220	kp	0.47989	0.527615	0.000108	0.001737

221	kr	0.481614	0.527374	0.000108	0.001737

222	ks	0.483337	0.527131	0.000109	0.001737

223	kt	0.48506	0.526888	0.000109	0.001737

224	ku	0.486782	0.526645	0.000109	0.001737

225	kv	0.488505	0.526401	0.000109	0.001737

226	kw	0.490228	0.526156	0.00011	0.001737

227	kx	0.491951	0.525911	0.00011	0.001737

228	ky	0.493673	0.525665	0.00011	0.001737

229	kz	0.495396	0.525419	0.00011	0.001736

10

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707*1—2014

Продолжение т аблицы А. 1

р	Код		Uм		v’ee		Л t/ьи		Л /е е 230		la	0.497118	0.525172	0.00011	0.001736

231	lb	0.49884	0.524925	0.000111	0.001736

232	Ic	0.500563	0.524678	0.000111	0.001736

233	Id	0.502285	0.52443	0.000111	0.001736

234	le	0.504007	0.524181	0.000111	0.001736

235	К	0.505729	0.523933	0.000112	0.001736

236	ig	0.507451	0.523683	0.000112	0.001736

237	ih	0.509173	0.523434	0.000112	0.001736

238	ч	0.510895	0.523184	0.000112	0.001736

239	Ik	0.512617	0.522934	0.000112	0.001736

240	II	0.514339	0.522683	0.000112	0.001736

241	1m	0.516061	0.522432	0.000113	0.001736

242	In	0.522181	0.000113	0.001736

243	Ip	0.519504	0.52193	0.000113	0.001736

244	1г	0.521226	0.521678	0.000113	0.001736

245	Is	0.522948	0.521426	0.000113	0.001736

246	It	0.524669	0.521174	0.000113	0.001736

247	lu	0.526391	0.520921	0.000113	0.001736

248	Iv	0.528113	0.520668	0.000113	0.001736

249	Iw	0.529834	0.520415	0.000113	0.001736

250	lx	0.531556	0.520162	0.000114	0.001736

251	ly	0.533277	0.519909	0.000114	0.001736

252	Iz	0.534998	0.519655	0.000114	0.001736

253	ma	0.53672	0.519401	0.000114	0.001736

254	mb	0.538441	0.519147	0.000114	0.001736

255	me	0.540163	0.518893	0.000114	0.001736

256	md	0.541884	0.518639	0.000114	0.001736

257	me	0.543605	0.518385	0.000114	0.001736

258	ml	0.545326	0.51813	0.000114	0.001736

259	mg	0.547048	0.517875	0.000114	0.001736

260	mh	0.548769	0.51762	0.000114	0.001736

261	mj	0.55049	0.517365	0.000114	0.001736

262	mk	0.552211	0.51711	0.000114	0.001736

263	ml	0.553932	0.516855	0.000114	0.001736

264	mm	0.555654	0.516599	0.000115	0.001736

265	mn	0.557375	0.516344	0.000115	0.001736

266	mo	0.559096	0.516088	0.000115	0.001736

267	mr	0.560817	0.515832	0.000115	0.001736

268	ms	0.562538	0.515576	0.000115	0.001736

269	mt	0.564259	0.515321	0.000115	0.001736

270	mu	0.56598	0.515064	0.000115	0.001736

271	mv	0.567701	0.514808	0.000115	0.001736

272	mw	0.569422	0.514552	0.000115	0.001736

273	mx	0.571143	0.514296	0.000115	0.001736

274	mv	0.572864	0.51404	0.000115	0.001736

275	mz	0.574585	0.513783	0.000115	0.001736

276	na	0.576306	0.513527	0.000115	0.001736

277	nb	0.578027	0.51327	0.000115	0.001736

278	nc	0.579748	0.513013	0.000115	0.001736

279	nd	6.$12>$>	0.000115	0.001736

280	ne	0.58319	0.5125	0.000115	0.001736

281	nf	0.584911	0.512243	0.000115	0.001736

282	ng	0.586632	0.511987	0.000115	0.001736

283	nh	0.588353	0.51173	0.000115	0.001736

284	ni	0.590074	0.511473	0.000115	0.001736

285	nk	0.591795	0.511216	0.000115	0.001736

286	nl	0.593516	0.510959	0.000115	0.001736

287	nm	0.595237	0.510702	0.000115	0.001736

288	nn	0.596958	0.510445	0.000115	0.001736

11

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Окончание таблицы А. 1

р	Код		l/ets		Von		Л i/oo		Л v’ee 289		пр	0.596678	0.510188	0.000115	0.001736

290	пг	0.600399	0.50993	0.000115	0.001736

291	ns	0.60212	0.509673	0.000115	0.001736

292	nt	0.603841	0.509416	0.000115	0.001736

293	пи	0.605562	0.509159	0.000115	0.001736

294	nv	0.607283	0.508901	0.000115	0.001736

295	nw	0.609004	0.508644	0.000115	0.001736

296	пх	0.610725	0.508387	0.000115	0.001736

297	nv	0.612445	0.508129	0.000115	0.001736

298	nz	0.614166	0.507872	0.000115	0.001736

299	pa	0.615887	0.507615	0.000115	0.001736

300	pb	0.617608	0.507357	0.000115	0.001736

301	pc	0.619329	0.5071	0.000115	0.001736

302	pd	0.62105	0.506842	0.000116	0.001736

303	pe	0.62277	0.506584	0.000116	0.001736

П  р и м  е ч а н и е    -  Е-05 означает  10

’  Примечание  добавлено разработчиком.

12

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Приложение В (справочное)

Координаты  сетки  бикирования светодиодов для точек по  расширению локуса Планка (р<0)

Т а б л и ц а	В.1

р	Код	( / »	v'ee	Л t/ea

0	аа	0.18006	0.39528	-0.00163	0.000597

-1	ab	0.179783	0.393562	•0.00164	0.00059

-2	ас	0.17951	0.391844	•0.00164	0.000583

-3	ad	0.17924	0,390125	-0.00164	0,000576

-4	ае	0.178973	0,388405	-0.00164	0,000569

-5	af	0.17871	0.386685	-0.00165	0.000562

-6	as	0.178451	0.384965	-0.00165	0.000555

-7	ah	0.178195	0.383244	-0.00165	0.000548

•8	aj	0.177943	0.381522	•0.00165	0.000541

-9	ak	0.177695	0.3798	-0.00166	0.000534

-10	al	0.17745	0.378077	•0.00166	0.000526

-11	am	0.177208	0.376354	•0.00166	0.000519

-12	an	0.176971	0,37463	-0.00166	0.000511

-13	ap	0.176737	0.372906	-0.00167	0,000504

-14	ar	0.176507	0.371181	-0.00167	0.000496

-15	as	0.176281	0,369456	-0.00167	0,000489

-16	at	0.176059	0.36773	-0.00167	0.000481

-17	au	0.17584	0.366004	-0.00167	0.000473

-18	av	0.175625	0.364278	•0.00168	0.000465

-19	aw	0.175414	0.36255	-0.00168	0.000457

-20	ax	0.175207	0.360823	-0.00168	0.000449

-21	ay	0.175004	0.359095	-0.00168	0.000441

-22	az	0.174804	0.375366	•0.00169	0.000433

-23	ba	0,174609	0.355637	-0.00169	0.000425

-24	bb	0.174418	0.353908	-0.00169	0,000416

-25	be	0.17423	0.352178	-0.00169	0,000408

-26	bd	0.174047	0.350447	•0.00169	0.000399

-27	be	0.173868	0.348717	-0.0017	0.000391

-28	bf	0.173692	0.346986	-0.0017	0.000382

•29	bg	0.173521	0.345254	-0.0017	0.000373

-30	bh	0.173354	0.343522	-0,0017	0.000365

-31	bi	0.173191	0.34179	-0,0017	0.000356

-32	bk	0.173032	0.340057	-0.00171	0.000347

-33	Ы	0.172878	0.338324	-0.00171	0.000338

-34	bm	0.172727	0.33659	-0.00171	0.000329

-35	bn	0.172581	0.334857	•0.00171	0.00032

-36	bp	0.172439	0.333122	-0.00171	0.00031

-37	br	0.172301	0.331388	-0.00171	0.000301

-38	bs	0.172168	0.329653	-0.00172	0.000292

•39	bt	0.172039	0.327916	-0.00172	0.000282

-40	bu	0.171915	0.326182	-0.00172	0.000273

-41	bv	0.171794	0.324446	-0.00172	0.000263

-42	bw	0,171678	0.32271	-0.00172	0.000253

-43	bx	0.171567	0.320974	-0.00172	0.000244

-44	by	0.17146	0.319237	-0.00172	0.000234

-45	bz	0.171358	0.3175	-0.00173	0.000224

-46	ca	0.17126	0.315763	•0.00173	0.000214

-47	cb	0,171166	0,314025	-0.00173	0,000204

-48	CC	0,171077	0,312288	-0.00173	0,000194

-49	cd	0,170993	0.31055	-0.00173	0,000184

13

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Продолжение таблицы  В. 1

р	Код	i/ee	/ea	•Wee	•' v’t t

•50	се	0.170914	0.308811	-0.00173	0.000173

-51	cf	0.170839	0.307073	-0.00173	0.000163

-52	ся	0.170768	0.305334	-0.00173	0.000152

-53	ch	0.170703	0.303596	-0.00173	0.000142

•54	q	0.170642	0.301857	-0.00174	0.000131

•55	ck	0.170586	0.300118	-0.00174	0.000121

•56	cl	0.170535	0.298378	-0.00174	0.00011

•57	cm	0.170488	0.296639	-0.00174	9.9E-0.5

•58	cn	0.170446	0.2949	-0.00174	8,826-0,5

•59	CP	0.17041	0.29316	-0.00174	7.72E-0.5

•60	СГ	0.170378	0.29142	-0.00174	6.62E-0.5

•61	cs	0.170351	0.28968	-0.00174	5.51E-0.5

•62	ct	0.170329	0.287941	•0.00174	4.39E-0.5

•63	cu	0.170312	0.286201	-0.00174	3.27E-0.5

•64	cv	0.1703	0.284461	-0.00174	2.13E-0.5

-65	cw	0.170293	0.282723	-0.00174	9.97E-0.5

•66	cx	0.170291	0.280981	-0.00174	-1.5E-0.5

-67	cy	0.170294	0.279241	-0.00174	-1.3E-0.5

•6В	cz	0.170302	0.277501	-0.00174	-2.5E-0.5

•69	da	0.170316	0.275761	-0.00174	-3.6E-0.5

•70	db	0.170335	0.274021	-0.00174	-4.8E-0.5

•71	dc	0.170359	0.272281	-0.00174	-6E-0.5

-72	dd	0.170388	0.270541	-0.00174	-7.1E-0.5

•73	de	0.170422	0.268802	-0.00174	-8.3E-0.5

•74	df	0.170462	0.267062	-0.00174	-9.5E-0.5

•75	dq	0.170507	0.265323	-0.00174	-0.00011

•76	dh	0.170557	0.263583	-0.00174	-0.00012

•77	d|	0.170613	0.261844	-0.00174	-0.00013

•78	dk	0.170674	0.260105	-0.00173	-0.00014

•79	d!	0.170741	0.258367	-0.00173	-0.00016

•80	dm	0.170813	0.256628	-0.00173	-0.00017

•81	dn	0.170891	0.25489	-0.00173	-0.00018

•82	dp	0.170974	0.253152	-0.00173	-0.00019

•83	dr	0.171063	0.251414	-0.00173	-0.0002

•84	ds	0.171157	0.249677	-0.00173	-0.00022

-85	dt	0.171257	0.24794	-0.00172	-0.00023

•86	du	0.171363	0.246203	-0.00172	-0.00024

-87	dv	0.171474	0.244466	-0.00172	-0.00025

•88	dw	0.171592	0.24273	-0.00172	-0.00027

•89	dx	0.171714	0.240995	-0.00172	-0.00028

•90	dy	0.171843	0.239259	-0.00172	-0.00029

•91	dz	0.171978	0.237525	-0.00171	-0.00031

•92	ea	0.172118	0.23579	-0.00171	-0.00032

•93	eb	0.172264	0.234056	-0.00171	-0.00033

•9-1	ec	0.172416	0.232323	-0.00171	-0.00034

•95	ed	0.172574	0.23059	-0.0017	-0.00036

•96	ee	0.172738	0.228858	-0.0017	-0.00037

•97	el	0.172908	0.227126	-0.0017	-0.00038

•98	eg	0.173084	0.225395	-0.00169	•0.00039

•99	eb	0.173266	0.223665	-0.00169	-0.00041

-100	ej	0.173455	0.221935	-0.00169	-0.00042

-101	ek	0.173649	0.220206	•0.00169	-0.00043

-102	el	0.173849	0.218478	-0.00168	-0.00045

-103	em	0.174056	0.21675	-0.00168	-0.00046

-104	en	0.174269	0.215023	-0.00167	-0.00047

-105	ep	0.174488	0.213297	-0.00167	-0.00048

-106	er	0.174713	0.211571	-0.00167	•0.0005

•107	es	0.174945	0.209847	•0.00166	-0.00051

•108	et	0.175183	0.208123	-0.00166	-0.00052

•109	eu	0.175427	0.206401	•0.00166	-0.00054

•110	ev	0.175678	0.204679	-0.00165	-0.00055

14

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707*1—2014

Продолжение таблицы В. 1

р	Код	Uм	v’ee	Л t/ьи	A /e a

-111	ew	0.175935	0.202958	-0.00165	-0.00056

-112	ех	0.176199	0.201238	-0.00164	-0.00057

-113	ev	0.176469	0.199519	-0.00164	•0.00059

-114	ez	0.176745	0.197801	0.00163	•0.0006

-115	fa	0.177028	0.196084	•0.00163	-0.00061

-116	fb	0.177318	0.194369	•0.00162	-0.00062

-117	fc	0.177614	0.192654	•0.00162	-0.00064

-118	fd	0.177917	0.190941	-0.00161	-0.00065

-119	fe	0.178227	0.189228	•0.00161	-0.00066

-120	H	0.178543	0.187517	-0.0016	-0.00067

-121	fq	0.178866	0.185808	-0.0016	-0.00069

-122	fh	0.179195	0.184099	-0.00159	•0.0007

-123	h	0.182392	-0.00159	-0.00071

-124	Ik	0.179875	0.180686	-0.00158	-0.00072

-125	fl	0.180225	0.178982	-0.00158	-0.00074

-126	fm	0.180582	0.177279	-0.00157	-0.00075

-127	fn	0.180945	0.175577	-0.00157	-0.00076

-128	<P	0.181316	0.173877	-0.00156	-0.00077

-129	fr	0.181694	0.172178	-0.00155	-0.00078

-130	fe	0.182078	0.170481	-0.00155	-0.0008

-131	fl	0.182469	0.168786	-0.00154	•0.00081

-132	fu	0.182868	0.167092	-0.00153	•0.00082

-133	fv	0.183273	0.1654	-0.00153	-0.00083

-134	fw	0.183685	0.16371	-0.00152	•0.00084

-135	lx	0.184105	0.162021	•0.00152	•0.00085

-136	fy	0.184531	0.160334	•0.00151	•0.00087

-137	lz	0.184965	0.158649	-0.0015	-0.00088

-138	qa	0.185406	0.156966	-0.0015	•0.00089

-139	qb	0.185854	0.155284	•0.00149	•0.0009

-140	qc	0.186309	0.153605	•0.00148	•0.00091

-141	qd	0.186771	0.151927	•0.00148	-0.00092

-142	qe	0.187241	0.150252	•0.00147	•0.00093

-143	gf	0.187718	0.148579	-0.00146	-0.00094

-144	99	0.188202	0.146907	-0.00145	-0.00096

-145	flh	0.188693	0.145238	-0.00145	-0.00097

-146	oi	0.189191	0.143571	-0.00144	-0.00098

-147	gk	0.189697	0.141906	-0.00143	-0.00099

-148	9»	0.19021	0.140244	-0.00143	-0.001

-149	gm	0.190731	0.138583	-0.00142	-0.00101

-150	fln	0.191259	0.136925	-0.00141	-0.00102

-151	QP	0.191794	0.13527	•0.0014	-0.00103

-152	gr	0.192337	0.133616	-0.0014	-0.00104

-153	gs	0.192887	0.131966	-0.00139	-0.00105

-154	gt	0.193445	0.130317	-0.00138	-0.00106

-155	gu	0.194009	0.128672	-0.00137	-0.00107

-156	gv	0.194582	0.127029	-0.00137	-0.00108

-157	gw	0.195162	0.125388	•0.00136	-0.00109

-158	gx	0.195749	0 1 23 7 5	-0.00135	•0.0011

-159	gy	0.196344	0.122115	-0.00134	-0.00111

-160	g*	6 . 1 ^ 4 6	0.120483	-0.00133	-0.00112

-161	ha	0.197556	0.118853	-0.00133	-0.00113

-162	hb	0.198174	0.117226	•0.00132	-0.00113

-163	he	0.198799	0.115602	0.00131	-0.00114

-164	hd	0.199431	0.113981	-0.0013	-0.00115

-165	he	0.200071	0.112363	-0.0013	-0.00116

-166	hf	0.200719	0.110748	-0.00129	-0.00117

-167	bfl	0.201374	0.109136	-0.00128	-0.00118

•168	hh	0.202036	0.107528	-0.00127	-0.00119

-169	h|	0.202707	0.105922	•0.00126	•0.0012

-170	hk	0.203385	0.104319	-0.00126	•0.0012

-171	hi	0.20407	0.10272	•0.00125	-0.00121

15

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Окончание таб л ицы в . 1

р	Код	|/в8	Ува	Л i/ee	Л '/b t

-172	hm	0.204763	0.101124	-0.00124	-0 .X 1 2 2

•173	hn	0.205464	-0.099531	-0.00123	-0 .X 1 2 3

-174	hp	0.206172	0.097942	-0.00122	-0 .X 1 2 4

•175	hr	0.206868	0.096356	-0.00122	-0.X 12 4

• 176	hs	0.207611	0.094773	0.00121	-0 .X 1 2 5

• 177	ht	0.208342	0.093194	-0.0012	-0.00126

• 178	hu	0.20908	0.091619	-0.00119	-0 .X 1 2 7

• 179	hv	0.209827	0.090047	-0.00119	-0 .X 1 2 7

•180	hw	0.21058	0.088479	-0.00118	-0.00128

• 181	hx	0.211342	0.086914	-0.00117	-0 .X 1 2 9

•182	hy	0.21211	0.085353	-0.00116	-0 .X 1 3

•183	h2	0.212867	0.083768	-0.00115	-Q.X13

•184	ia	0.213671	0.082243	-0.00115	•0.X 131

•185	ib	0.214462	0.080693	-0.00114	-O.X132

•186	}C	0215261	0.079147	•0.00113	-0 .X 1 3 2

-187	Id	0.216068	0.077606	-0.00112	-0 .X 1 3 3

•186	ie	0.216862	0.076068	-0.00111	-0.X 13 4

•189	Jl	0.217704	0.074534	-0.00111	-0 .X 1 3 4

•190	ю	0.218533	0.073004	-0.0011	-O.X135

•191	ih	0.21937	0.071479	-0.00109	-0 .X 1 3 5

-192	ii	0.220214	0.069957	-0.00108	-0 .X 1 3 6

•193	)k	0.221066	0.06844	-0.00106	-0.Х 1Э 7

•194	jl	0.221925	0.066927	-0.00107	-0 .X 1 3 7

•195	im	0.222792	0.065418	-0.00106	-0.00138

•196	in	0.223666	0.063914	-0.00105	-0 .X 1 3 8

• 197	lb	0.224547	0.052413	-0.00105	-0.00139

•198	l r	0.225436	0.060917	•0.00104	■0.X14

•199	IS	0.226332	0.059426	•0.00103	■O.X14

•200	Д	0.227236	0.057939	•0.00102	-0.00141

•201	|U	0.228147	0.056457	•0.00102	-0.00141

•202	JV	0.229065	0.054979	•0.00101	-0 .X 1 4 2

•203	I'V	0.22999	0.053505	-0.001	-0.00142

•204	JX	0.230923	0.052036	-0.00099	-0 .X 1 4 3

•205	1У	0.231863	0.050572	•0.00099	-0.00143

•206	£	0.232811	0.049113	-0 .0 X 9 6	-0 .X 1 4 4

•207	ka	0.233765	0.047658	-0 .0 X 9 7	-0.00144

•206	kb	0.234727	0.046208	-0 .0 X 9 7	-0 .X 1 4 5

•209	kc	0.235696	0.044763	•0 .0 X 9 6	-0.00145

•210	kd	0.236672	0.043322	-0 .0 X 9 5	-0 .X 1 4 6

•211	ke	0.237655	0.041886	•0 .0 X 9 4	-0.00146

•212	kf	0.238645	0.040456	-0 .0 X 9 4	•0.00147

•213	kq	0.239643	0.03903	-0 .0 X 9 3	-0.00147

•214	kh	0.240647	0.037609	•0 .0 X 9 2	-0 .X 1 4 8

•215	k|	0.241658	0.036193	•0 .0 X 9 2	•0 .X 1 4 8

•216	kk	0.242677	0.034782	•0.0X 91	•0 .X 1 4 8

•217	kl	0.243702	0.033376	-0 .0 X 9	•0.00149

•218	km	0.244734	0.031976	-0.0009	•0.00149

•219	kn	0.245773	0.03058	•0 .0 X 8 9	-Q .X15

•220	kp	0.246819	0.029189	-0 .0 X 8 6	-0 .X 1 5

•251	kf	0.247872	0.027804	-0 .0 X 8 6	-0 .X 1 5

•222	ks	0.246931	0.026424	-0 .0 X 8 7	-0.00151

•223	kt	0.249998	0.025049	•0 .0 X 8 6	-0.X 151

•224	ku	0.251071	0.023679	■0.0X86	-0 .X 1 5 2

•225	kv	0.25215	0.022315	•0 .0 X 8 5	-0 .X 1 5 2

•226	kw	0.253237	0.020955	-0 .0 X 8 4	-0 .X 1 5 2

•227	kx	0.25433	0.019601	•0 .0 X 8 4	-0 .X 1 5 3

-226	ky	0.255429	0.018253	-0 .0 X 8 3	-0 .X 1 5 3

•229	kz	0.256535	0.01691	-0 .0 X 8 2	-0.00153

П  о и м  е ч а н и е    -  Е-05 означает  10 V ’

'  Примечание  добавлено разработчиком.

16

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Приложение Д А (справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а    ДА.1

Обозначение ссылочного международно­		Степень	Обозначение  и наименование соответствующе­ го стандаота	соответствия		го  национального стандаота

МЭКГГЭ 62504:2011	ЮТ	ГОСТ   Р   54814-2011/IEC/TS  62504:2011 «Све­

тодиоды и светодиодные модули для общего освещения. Теомины  и опоедепения»

П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее уставное обозначение степени соответ­  ствия стандарта:

• ЮТ -   идентичный сгэноаот.

17

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

## ГОСТ Р МЭК 62707-1—2014

Библиография

ISO 11664-1 (CIE S 014-1/Е). Colorimetry - Pari  1:  CIE  standard  colorimetric observers (ИСО  11664-1  {MKO S 014-  1/E) Колориметрия. Часть  1. Стандартные колориметрические  наблюдатели МКО}

ISO 11664-5 (CIE S 014-5/Е), Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u‘ v* Colour space and и*. V uniform criromaticity scale diagram (ИСО 11664-5 (MKO S 014-5/Е). Колориметрия. Часть 5. Цветовое пространство L*u*v* МКО 1976 г. и равноконтрасгный цветовой график u'. V*)

## УДК 621.32:006.354	ОКС 29.140	ОКП 34 6000

Ключевые   слова:   светодиоды,   общие   требования,   бинироеание.   координатная   сетка,   белые

Подписано е печать 30.03.2015.	Формат 60x84%.

Уел. леч. л. 2.33. Тираж 31  экэ. Зак. 23

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

### ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

12399S Москва. Гранатный пер., 4.

WMW.postinfo.ru	in fo @ 90Stinfo.ru

### Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru