ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р мэк
61249-2-7—
2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ДРУГИХ
СТРУКТУР МЕЖСОЕДИНЕНИЙ

Часть 2-7

Материалы основания армированные
фольгированные и нефольгированные.
Листы слоистые на основе стеклоткани Е-типа
с эпоксидным связующим, нормированной
горючести (вертикальный тест горения),
фольгированные медью

IEC 61249-2-7:2002

Materials for printed boards and other interconnecting structures —
Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad — Epoxide woven E-glass
laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper clad
(IDT)

Издание официальное

ГОСТ Р МЭК 61249-2-7—2012

Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Негосударственным образовательным частным учреждением «Новая Инже-
нерная Школа» (НОЧУ «Новая Инженерная Школа») и Автономной некоммерческой организацией
«Измерительно-информационные технологии» (АНО «Изинтех») на основе собственного аутентичного
перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4, выполненного российской
комиссией экспертов МЭК/ТК 91

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 420 «Базовые несущие конструкции,
печатные платы, сборка и монтаж электронных модулей»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 26 сентября 2012 г. № 431-ст.

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61249-2-7 «Материалы для
печатных плат и других структур межсоединений. Часть 2-7. Материалы основания армированные
фольгированные и нефольгированные. Листы слоистые на основе стеклоткани Е-типа с эпоксидным
связующим, нормированной горючести (вертикальный тест горения), фольгированные медью»
(IEC 61249-2-7:2002 «Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-7:
Reinforced base materials clad and unclad — Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability
(vertical burning test), copper-clad»).

Наименование стандарта изменено относительно наименования указанного международного
стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между-
народных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведе-
ния о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размеща-
ются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Материалы и конструкция	2

  - Изоляционное основание	2

  - Металлическая фольга	2

  - Армирование	2

- Внутренняя маркировка	2

- Электрические свойства	2

- Неэлектрические свойства листов фольгированного материала	3

  - Внешний вид фольгированного материала	3

  - Внешний вид нефольгированной поверхности	3

  - Толщина материала	4

  - Изгиб и скручивание (коробление винтом)	4

  - Свойства, характеризующие прочность сцепления фольги	5

  - Механическая обработка и штампуемость	5

  - Стабильность размеров	6

  - Размеры листов	6

  - Нарезка заготовок	6

- Неэлектрические свойства материала основания после удаления медной фольги	7

  - Внешний вид материала диэлектрического основания	7

  - Прочность на изгиб	7

  - Горючесть	7

  - Водопоглощение	8

  - Мизлинг	8

  - Температура стеклования и фактор термоотверждения	8

- Обеспечение качества	9

  - Система контроля качества	9

  - Ответственность за контроль	9

  - Квалификационные испытания	9

  - Контроль соответствия качества	9

  - Свидетельство о соответствии	9

  - Данные о безопасности	9

- Упаковка и маркировка	9

- Информация о заказе	10

Приложение А (справочное) Техническая	информация	11

Приложение В (справочное) Типовая конструкция материала	12

Приложение С (справочное) Руководство по проведению квалификационных испытаний и оценки
соответствия	13

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации	14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ДРУГИХ СТРУКТУР МЕЖСОЕДИНЕНИЙ

Часть 2-7

Материалы основания армированные фольгированные и нефольгированные.

Листы слоистые на основе стеклоткани Е-типа с эпоксидным связующим, нормированной
горючести (вертикальный тест горения), фольгированные медью

Materials for printed boards and other interconnecting structures. Part 2-7. Reinforced base materials clad and unclad.
Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

Дата введения — 2013—07—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к листам на основе тканого стекловолокна
Е-типа, пропитанного бромсодержащей эпоксидной смолой, нормированной горючести (вертикальный
тест горения), фольгированным медью (далее — материал), толщиной от 0,05 до 3,2 мм. Уровень
горючести обеспечивается содержанием в структуре эпоксидной смолы полимера брома.

Температура стеклования должна быть не менее 120 вС.

Некоторые требования могут содержать несколько классов качества. Нужный класс должен быть
определен в заказе на поставку, в противном случае поставляется класс материала по умолчанию.

- Нормативные ссылки

Следующие документы, целиком или частично, являются нормативными ссылками 8 настоящем
стандарте, обязательными при его применении. При датированных ссылках применяется только упо-
мянутое издание. При недатированных ссылках применяют последнюю редакцию ссылочного доку-
мента (включая любые дополнения).

МЭК 61189-2:1997 Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и других струк-
тур межсоединений и печатных узлов. Часть 2. Методы испытаний материалов для структур межсоеди-
нений (IEC 61189-2:1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies — Part 2: Test methods for materials for interconnection structures)

МЭК 61249-5-1:1995 Материалы для структур межсоединений. Часть 5-1. Технические требова-
ния к проводящей фольге и пленкам без покрытия. Медная фольга (для материалов, фольгированных
медью) [IEC 61249-5-1:1995, Materials for interconnection structures — Part 5: Sectional specification set for
conductive foils and films with or without coatings — Section 1: Copper foils (for the manufacture of
copper-clad base materials)]

ИСО 9000:2000 Система управления качеством. Основные принципы и терминология
(ISO 9000:2000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)

ИСО 11014-1:1994 Продукты химические. Форма для записи данных по безопасности. Часть 1.
Содержание и порядок расположения разделов (NF ISO 11014-1-1994, Safety data sheet for chemical
products. Part 1: Content and order of sections)

ИСО 14001:1996 Система управления окружающей средой. Описание с руководством по приме-
нению (ISO 14001:1996, Environmental management systems. Specification with guidance for use)

Издание официальное

- Материалы и конструкция

Листы материала состоят из изоляционного основания и напрессованной металлической фольги
с одной или двух сторон.

  - Изоляционное основание

Изоляционное основание представляет собой слоистый материал на основе стеклоткани Е-типа,
пропитанной эпоксидным связующим с минимальной температурой стеклования 120 *С. Допускаются
добавки контрастного вещества, необходимые для улучшения условий оптического контроля (AOI).

Горючесть определяют с учетом требований к горючести 7.3.

  - Металлическая фольга

Медная фольга в соответствии с IEC 61249-6-1 (для производства и фольгированных материа-
лов). Рекомендуется фольга из электролитической меди со стандартной пластичностью.

  - Армирование

Тканое стекловолокно Е-типа (для производства препрега и фольгированных материалов).

- Внутренняя маркировка

Не требуется.

- Электрические свойства

Требования к электрическим свойствам приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Электрические свойства

| Свойство | Методы тестирования (МЭК 61189-2) | Требования |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление фольги | 2Е12 | МЭК 61249-5-1 |
| Поверхностное сопротивление после влажного тепла; измерение в ка- мере влажности (необязательно). МОм, не менее | 2Е03 | 10000 |
| Поверхностное сопротивление после влажного тепла; измерение в нор- мальных условиях. МОм. не менее | 2Е03 | 50000 |
| Объемное удельное сопротивление после влажного тепла; измерение в камере влажности (необязательно), МОм, не менее | 2Е04 | 5000 |
| Объемное удельное сопротивление после влажного тепла; измерение в нормальных условиях, МОм, не менее | 2Е04 | 10000 |
| Относительная диэлектрическая проницаемость, не более | 2Е10 | 5,4 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 2Е10 | 0,035 |
| Электрическая прочность (толщина менее 0,5 мм), кВ/мм, не менее | 2Е11 | 30 |
| Дугостойкость. с. не менее | 2Е14 | 60 |
| Пробой диэлектрика (для материалов толщиной не менее 0.5 мм). кВ, не менее | 2Е15 | 40 |
| Поверхностное сопротивление при температуре 125 °C, МОм. не менее | 2Е07 | 1000 |
| Объемное удельное сопротивление при температуре 125 °C, МОм, не менее | 2Е07 | 1000 |

- Неэлектрические свойства листов фольгированного материала

  - Внешний вид фольгированного материала

Поверхность фольгированного материала должна быть без существенных дефектов, которые
могут оказать влияние на пригодность его использования по назначению.

Для распознавания дефектов в процессе проведения осмотра следует использовать методы
испытаний по 2М18 в соответствии с МЭК 61189-2.

    - Углубления (язвы и вмятины)

Должны быть определены размеры углублений (обычно длина) и дана оценка их значимости для
использования 8 качестве меры качества:

- для размера от 0,13 до 0.25 мм оценка качества — 1 балл;

- для размера от 0,26 до 0,50 мм оценка качества — 2 балла;

- для размера от 0,51 до 0,75 мм оценка качества — 4 балла;

- для размера от 0,76 до 1,00 мм оценка качества — 7 баллов;

- для размера свыше 1,00 мм оценка качества — 30 баллов.

Чтобы установить класс дефектности необходимо подсчитать общее число баллов дефектности
на площади 300 х 300 мм:

- для класса дефектности А максимальное число баллов равно 29;

• для класса дефектности В максимальное число баллов равно 17;

- для класса дефектности С максимальное число баллов равно 5;

- для класса дефектности О максимальное число баллов равно 0;

- для класса дефектности X максимальное число баллов согласовывается с заказчиком.

Необходимый класс дефектности должен быть определен в заказе на поставку. Класс дефектнос-
ти А является классом дефектности по умолчанию.

    - Складки (морщинистость)

На медной поверхности не должно быть никаких складок.

    - Царапины

Царапины глубиной более 10 мкм и царапины, глубина которых более 20 % номинальной толщи-
ны фольги, не допускаются.

Царапины глубиной менее 5 % номинальной толщины фольги не принимают во внимание, если их
глубина не более 10 мкм.

Допускаются царапины глубиной от 5 % до 20 % номинальной толщины фольги на площади
300 х 300 мм2, суммарной длиной до 100 мм.

    - Размеры выпуклостей

Выпуклости, как правило, возникают в процессе производства из-за дефектов плит, а также из-за
попадания под фольгу инородных частиц и вздутий.

Выпуклости, вызванные вздутиями или включениями инородных частиц, не допускаются.

Допускаются следующие выпуклости ограниченных размеров, образовавшиеся в процессе про-
изводства из-за дефектов плит пресса:

- класс дефектности материалов А и X — максимальная высота выпуклости 15 мкм и максималь-
ная длина 15 мм;

- класс дефектности материалов В и С — максимальная высота выпуклости 8 мкм и максималь-
ная длина 15 мм;

- класс дефектности материала D — максимальная высота выпуклости 5 мкм и максимальная
длина 15 мм.

Необходимый класс дефектности должен быть определен в заказе на поставку. Класс дефектнос-
ти А является классом дефектности по умолчанию.

    - Волнистость поверхности

При проверке по методу испытаний 2М12 в соответствии с МЭК 61189-2 неровность поверхности
как в направлении обработки, так и перпендикулярно направлению обработки не должна превышать
5 мкм.

  - Внешний вид нефольгированной поверхности

Нефольгированная поверхность односторонне фольгированных листов должна иметь естествен-
ный внешний вид, полученный в процессе отверждения. Незначительные несоответствия в цвете
допускаются. Блеск нефольгированной поверхности будет зависеть от плиты пресса или прокладочно-
го листа. Допускаются вариации блеска в результате воздействия давления газов, выделяемых в
процессе отверждения.

  - Толщина материала

Определение толщины материала допускается проводить с учетом и без учета фольги, что опре-
деляется в заказе на поставку.

Рекомендуется измерение толщины материала выполнять:

- без учета фольги при толщине менее 0,8 мм;

- с учетом фольги при толщине не менее 0,8 мм.

При определении толщины медного фольгированного диэлектрика по методике 2D01 в соответ-
ствии с МЭК 61189-2 его толщина вместе с медной фольгой должна соответствовать значениям, ука-
занным в таблице 2. Должен применяться жесткий допуск, если не указано иное.

Значения толщины и допусков не распространяются на внешние края шириной 25 мм обрезанно-
го листа или 13 мм заготовки, изготовляемой и поставляемой производителем. Значение толщины не
должно отклоняться от номинального значения более чем на 125 % указанного допуска.

Таблица 2 — Номинальная толщина и допуск на толщину материала

| Толщина, исключая металлическую фольгу (материал, предназначенный для многослойных плат). |  |  |  |  | Толщина, включая металлическую фольгу (материал, предназначенный для односторонних и двухсторонних плат) Номинальная толщина, мм |  |  |  |  | Требование к допускам, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободный допуск | Жесткий допуск | Сверхжесткий допуск |
|  | Номинальная толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От | 0,10 | ДО | 0,15 включ. |  | — | — | — | — | — | 10,03 | 10,02 | 10,01 |
| Св. | 0,05 | » | 0,10 | и | — | — | — | — | — | 10,04 | 10,03 | 10,02 |
| » | 0,15 | » | 0.30 | » | — | — | — | — | — | 10,05 | 10,04 | ±0,03 |
| » | 0,30 | » | 0,50 | » | — | — | — | — | — | 10,08 | 10,05 | ±0,04 |
| » | 0,50 | » | 0,80 | » | — | — | — | — | — | 10,09 | 10,06 | ±0,05 |
| » | 0,80 | » | 1,00 | в | От | 0,80 | ДО | 1,00 | включ. | 10,13 | ±0,09 | ±0,07 |
| » | 1,00 | » | 1,30 | » | Св. | 1,00 | » | 1,30 | » | 10,17 | 10,11 | 10,08 |
| — | — | — | — | — | в | 1,30 | » | 1,70 | в | 10,20 | 10,13 | ±0,10 |
| — | — | — | — | — | в | 1,70 | » | 2,10 | в | 10,23 | 10,15 | ±0,12 |
| — | — | — | — | — | в | 2,10 | в | 2,60 | в | 10,25 | 10,18 | ±0,15 |
| — | — | — | — | — | » | 2.60 | » | 3.20 | в | 10,30 | 10,20 | ±0,15 |

  - Изгиб и скручивание (коробление винтом)

При проверке фольгированного материала по методике 2М01 в соответствии с МЭК 61189-2 раз-
меры изгиба и скручивания не должны превышать значений, представленных в таблице 3.

Таблица 3 — Изгиб и скручивание

| Свойство | Методы испытаний МЭК 61189-2 | Номинальная толщина, мм | Размер заготовки по длинной стороне, мм | Требование %. не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Медная фольга с одной стороны | Медная фольга с двух сторон |
| Изгиб и скручивание | 2М01 | От 0,8 до 1,3 включ. | Не более 350 | 2,0 | 1.5 |
|  |  |  | Свыше 350 до 500 включ. | 1.8 | 1.3 |
|  |  |  | Более 500 | 1.5 | 1.0 |
|  |  | Свыше 1.3 до 1,7 включ. | Не более 350 | 1.5 | 1.0 |
|  |  |  | Свыше 350 до 500 включ. | 1.3 | 0,8 |
|  |  |  | Более 500 | 1.0 | 0,5 |

Окончание таблицы 3

| Свойство | Методы испытаний МЭК 61189-2 | Номинальная толщина, мм | Размер заготовки по длинной стороне, мм | Требование %. не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Медная фольга с одной стороны | Медная фольга с двух сторон |
| Изгиб и скручивание | 2М01 | Свыше 1,7 до 3.2 включ. | Не более 350 | 1.0 | 0,5 |
|  |  |  | Свыше 350 до 500 включ. | 0,8 | 0,4 |
|  |  |  | Более 500 | 0,5 | 0,3 |
| Примечание — Требования по изгибу и скручиванию применяют только к односторонним фольгиро- ванным материалам с толщиной фольги до 105 мкм (915 г/м2) и к двухсторонним фольгированным материалам с разницей по толщине фольги, не более 70 мкм (610 г/м2). Требования к материалам с другой толщиной фольги устанавливают по согласованию между изготовите- лем и заказчиком. |  |  |  |  |  |

  - Свойства, характеризующие прочность сцепления фольги

Требования к прочности на отслаивание фольги и отрыв контактной площадки указаны в табли-
це 4. Данные требования применяют к медной фольге обычной толщины.

Таблица 4 — Прочность на отрыв контактной площадки и на отслаивание фольги

| Свойство | Метод испытаний (МЭК 61189-2) | Требование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина медной фольги, мкм (г/м2) |  |  |  |
|  |  | Не более 12 (101) | 18(152) | 35 (305) | Не менее 70 (610) |
| Прочность на отрыв контактной площадки | 2М05 | Не менее 25 Н |  |  |  |
| Прочность на отслаивание после термо- удара длительностью 10 с, Н/мм. не менее | 2М14 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
|  |  | Отсутствие вздутий и расслоений |  |  |  |
| Прочность на отслаивание после сухого тепла при 125 °C, Н/мм, не менее | 2М15 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
|  |  | Отсутствие вздутий и расслоений |  |  |  |
| Прочность на отслаивание после воздей- ствия паров растворителя. H/мм, не менее. Растворители определяются в соглашении между изготовителем и заказчиком. | 2М06 | 0.8 | 1.0 | 1,4 | 1.6 |
|  |  | Отсутствие вздутий и расслоений |  |  |  |
| Прочность на отслаивание после имитации металлизации, Н/мм. не менее | 2М16 | 0.7 | 0.9 | 1,1 | 1,4 |
|  |  | Отсутствие вздутий и расслоений |  |  |  |
| Прочность на отслаивание при высокой тем- пературе, Н/мм. не менее. Температура 125 °C (необязательно) | 2М17 | Не определено | 0.7 | 0,9 | 1.1 |
| Образование вздутий после термоудара длительностью 20 с |  | Отсутствие вздутий и расслоений |  |  |  |

Примечание — При возникновении трудностей из-за разрыва фольги или выхода из диапазона пока-
заний при высокой температуре измерение на отслаивание может быть выполнено с использованием проводни-
ка шириной более 3 мм.

  - Механическая обработка и штампуемость

Штамповка не допускается. Материал в соответствии с рекомендациями производителя должен
поддаваться отрезке или сверлению.

Расслоение по краям в результате отрезки допустимо при условии, что глубина расслоения не
более толщины материала основания. Расслоение по краям отверстий в процессе сверления не допус-
кается. Качество материала должно обеспечивать возможность металлизации просверленных отвер-
стий, в них не должно быть продуктов выделений.

  - Стабильность размеров

При проверке образцов по методу 2X02 в соответствии с МЭК 61189-2 допуск должен соответ-
ствовать значениям, указанным в таблице 5. Значение номинала стабильности размеров должно быть
определено в соглашении между заказчиком и изготовителем. Допуск на номинал стабильности уста-
навливается по классу В, если иное не определено в заказе на поставку.

Выбор стеклотканей в конструкции материала оказывает значительное влияние на стабильность
размеров. Пример типовой конструкции, используемой в печатных платах, представлен в приложе-
нии В.

Таблица 5 — Стабильность размеров

| Свойство | Методы испытаний (МЭК 61189-2) | Класс | Требование, промилле (10 *) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стабильность размеров | 2X02 | А | ±300 |
|  |  | В | ±200 |
|  |  | С | ±100 |
|  |  | X | Определяют в соглашении между заказчиком и изготовителем |

  - Размеры листов

    - Типовые размеры листов

Размеры листов являются предметом соглашения между изготовителем и заказчиком. Тем не
менее рекомендуемые размеры представлены ниже:

- 915 х 1220 мм;

- 1065х 1155 мм;

- 1065х 1280 мм;

- 1000 х 1000 мм;

- 1000 х 1200 мм.

    - Допуски на размер листов

Размер листа, поставляемого изготовителем, не должен быть менее заявленного размера и не
должен превышать его более чем на 25 мм.

  - Нарезка заготовок

    - Размеры заготовок

Размеры поставляемых заготовок должны соответствовать заявке заказчика.

    - Допуск на размеры заготовок

На размеры заготовок, по заявке заказчика следует применять допуски на длину и ширину соглас-
но таблице 6. Применяют свободный допуск, если другой не определен 8 заказе на поставку.

Таблица 6 — Допуски на размеры нарезанных заготовок

| Размер заготовки, мм | Допуск, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свободный допуск | Жесткий допуск |
| До 300 включ. Св. 300 » 600 » » 600 | ±2,0 | ±0.5 |
|  |  | ±0.8 |
|  |  | ±1.6 |
| Примечание — Указанные допуски учитывают все отклонения, возникающие при нарезке заготовок. |  |  |

    - Прямоугольность заготовок

На заготовки, нарезанные по заявке заказчика, следует применять требования на прямоуголь-
ность согласно таблице 7. Свободное требование применяется, если другое не определено в заявке
заказчика.

Таблица 7 — Прямоугольностьзаготовок

| Свойство | Метод испытаний (МЭК61189-2) | Требование, мм/м, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободное | Жесткое |
| Прямоугольность нарезанных заготовок | 2М23 | 3 | 2 |

- Неэлектрические свойства материала основания после удаления
медной фольги

  - Внешний вид материала диэлектрического основания

Образцы следует проверять на наличие поверхностных и внутренних дефектов диэлектрического
материала. Характер и количество дефектов должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже. При проверке следует использовать оптические приборы не менее четырехкратного увеличения.

Контрольную проверку следует проводить при десятикратном увеличении. Освещенность при
проверке должна соответствовать проверяемому материалу или должна быть согласована заказчиком
и изготовителем.

Поверхностные и внутренние дефекты (такие как проявление текстуры ткани, недостаток смолы,
раковины, включения инородных частиц) допустимы при условии, что они отвечают следующим требо-
ваниям:

- армированные волокна не разрезаны и не открыты;

- включения инородных частиц не являются проводящими, металлические включения недопустимы;

• дефекты не увеличиваются в результате нагрева;

- включения инородных частиц прозрачны;

- длина непрозрачных инородных волокон менее 15 мм и их среднее количество не более одного
в расчете на площадь 300 х 300 мм;

- размеры непрозрачных инородных включений, исключая волокна, не более 0,50 мм; непрозрач-
ные инородные включения менее 0,15 мм не учитываются; число непрозрачных инородных включений
размером от 0,15 мм до 0,50 мм в среднем не должно быть больше 2 на площади 300 х 300 мм;

- раковины (внутренние или поверхностные) размером до 0,075 мм, если их не более трех на пло-
щади, ограниченной окружностью диаметром 3,5 мм.

  - Прочность на изгиб

При проверке фольгированных материалов по методу 2М20 в соответствии с МЭК 61189-2 про-
чность на изгиб должна соответствовать требованиям таблицы 8.

Таблица 8 — Прочность на из<иб

| Свойство | Метод испытаний (МЭК 61189-2) | Требование |
| --- | --- | --- |
| Прочность на изгиб по длине, Н/мм2, не менее (Применяется к заготовкам номинальной толщиной не менее 1 мм.) | 2М20 | 300 |
| Прочность на изгиб, по длине, повышенная температура (Применя- ется к заготовкам номинальной толщиной не менее 1 мм.) | 2М20 | Не определено |

  - Горючесть

При проверке материалов по методу 2С08 (толщина свыше 0,05 до 0,3 мм) или 2С06 (толщина
свыше 0,3 мм до 3,2 мм) в соответствии с МЭК 61189-2 значение горючести должно соответствовать
таблице 9.

Следует применять требование FV0, если в заказе на поставку не указано другое требование.

Таблица 9 — Горючесгь

| Свойство | Мегод испытаний (МЭК61189-2) | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначения |  |
|  | 2С06 | FV0 | FV1 |
| Горючесть | Время горения после каждого приложения испытательного пламени, с, не более | 10 | 30 |
|  | Суммарное время горения пяти образцов после 10 приложений испытательного пламени, с. не более | 50 | 250 |
|  | Время тления после второго удаления испытательного пламени, с, не более | 30 | 60 |
|  | Горение и тление до крепежного зажима | Нет |  |
|  | Падение раскаленных частиц, вызывающих воспламенение тонкой бумаги | Нет |  |

  - Водопоглощение

При проверке фольгированных материалов по методу 2N02 в соответствии с МЭК 61189-2 водо-
поглощение должно соответствовать таблице 10.

Таблица 10 — Водопоглощение

| Свойство | Методы испытаний (МЭК 61189-2) | Толщина, мм |  |  |  | Требования. %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | 0,05 | ДО | 0,20 | 2,00 |
|  |  | » | 0,20 | » | 0,30 | 1.50 |
|  |  |  | 0.30 | » | 0,40 | 1.20 |
|  |  | » | 0,40 | » | 0,50 | 1.00 |
|  |  |  | 0,50 | » | 0,60 | 0,80 |
| Водопоглощение | 2N02 | » | 0,60 | » | 0,80 | 0,70 |
|  |  | » | 0,80 | » | 1,00 | 0,50 |
|  |  | » | 1,00 | » | 1,20 | 0,50 |
|  |  | » | 1,20 | » | 1,60 | 0.40 |
|  |  | » | 1.60 | » | 2,00 | 0,25 |
|  |  |  | 2.00 | » | 2,40 | 0.20 |
|  |  | » | 2,40 | » | 3,20 | 0,20 |

  - Мизлинг

При проверке фольгированных материалов по методу 2N01 в соответствии с МЭК 61189-2 требо-
вания к мизлингу должны соответствовать таблице 11.

Таблица 11 — Мизлинг

| Свойство | Методы испытаний (МЭК 61189-2) | Требование |
| --- | --- | --- |
| Мизлинг | 2N01 | На трех образцах не должно быть мизлинга. Если на одном образце имеется мизлинг, то испытание необходимо повторить. После проведения второго испытания на трех образцах не должно быть мизлинга. Ни на одном из трех образцов не должно быть вздутий и расслоений |

  - Температура стеклования и фактор термоотверждения

Требования к температуре стеклования и фактору термоотверждения приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Температура стеклования и фактор гермоотверждения

| Свойство | Методы испытаний (МЭК 61189-2) | Требование |
| --- | --- | --- |
| Температура стеклования, °C | 2М11 | Не менее 120 |
| Фактор термоотверждения | 2М03 | Не менее 0,96 |

- Обеспечение качества

  - Система контроля качества

Изготовитель должен применять систему управления качеством по ИСО 9000 или подобную, что-
бы обеспечивать необходимый уровень качества.

Изготовитель должен применять систему управления окружающей средой в соответствии с
ИСО 14001 или аналогичным стандартом, чтобы обеспечить рассмотрение всех проблем, касающихся
окружающей среды.

  - Ответственность за контроль

Изготовитель несет ответственность за обеспечение контроля качества произведенного матери-
ала. Заказчик или назначенное третье лицо могут провести аудит этого контроля.

  - Квалификационные испытания

Фольгированные материалы согласно настоящему стандарту подвергают квалификационным
испытаниям. Квалификационные испытания должны проводиться, чтобы показать способность произ-
водителя удовлетворить требованиям этой спецификации. Квалификационные испытания проводят в
лаборатории, утвержденной МЭК. Список стандартных квалификационных испытаний приведен в при-
ложении С. Производитель должен сохранять данные, подтверждающие тот факт, что материалы
удовлетворяют этим спецификациям, и эти данные должны быть всегда доступны и предоставляться
по требованию заказчика.

  - Контроль соответствия качества

Изготовитель должен следовать плану обеспечения качества, чтобы гарантировать соответствие
продукта требованиям настоящего стандарта. Когда это целесообразно, план обеспечения качества
должен предусматривать статистические методы, а не только контроль партий. Ответственность изго-
товителя, основанная на плане обеспечения качества, имеет целью определить частоту испытания,
необходимую для гарантии качества продукта. При отсутствии плана обеспечения качества или под-
тверждающих данных применяют испытательный режим в соответствии с приложением С.

Совокупность приведенных ниже методов, используемых для подтверждения соответствия тре-
бованиям, может являться основанием для снижения частоты проведения испытаний:

- контроль параметров производственного процесса;

- контроль продукции в ходе производственного процесса;

- периодический выборочный контроль готовой продукции:

- заключительный контроль партии готовой продукции.

  - Свидетельство о соответствии

Изготовитель в ответ на запрос заказчика должен предоставить свидетельство о соответствии
настоящему стандарту.

  - Данные о безопасности

Производимые и поставляемые в соответствии с настоящим стандартом материалы должны
сопровождаться листами безопасности в соответствии с ИСО 11014-1.

- Упаковка и маркировка

Если 8 заказе на поставку отсутствуют дополнительные требования, то листы материала должны
быть маркированы с указанием наименования изготовителя, номинальной толщины, медного покры-
тия и объема партии. Маркировка должна быть читаемой во время транспортирования и хранения и
легко удаляться в процессе использования материала.

Заготовки должны быть идентифицированы маркировкой на упаковке. Если материал облицован
разной по толщине фольгой, то маркировка наносится со стороны более толстой фольги.

Листы и заготовки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась достаточная
защита от коррозии, порчи и физического повреждения во время транспортирования и хранения.

Упаковки листов и нарезанных заготовок должны иметь маркировку, которая ясно определяет
содержание упаковки.

- Информация о заказе

Заказ должен включать в себя:

- ссылку на настоящий стандарт;

- тип материала (см. раздел 1 и 7.3);

- размер, толщину и медное покрытие;

- класс дефектности по углублениям (см. 6.1.1);

- класс дефектности по выпуклостям (если не класс А) (см. 6.1.4);

- класс допуска на толщину (если допуск не жесткий) (см. 6.3);

д) класс стабильности размеров (если не класс А) (см. 6.7);

- класс допуска на размер заготовки (если допуск не свободный) (см. 6.9.2);

- класс горючести (если не класс FV-0) (см. 7.3);

- запрос сертификации 8 случае необходимости (см. 8.5)

Техническая информация

Настоящее приложение не содержит требований к свойствам материала. Информация предназначена для
использования только в качестве общего руководства для разработки и решения инженерных задач. Пользователи
могут предлагать дополнительную техническую информацию для включения в следующие редакции стандарта.

Ниже приведен перечень свойств материала, представляющих интерес для включения в следующие редак-
ции стандарта.

| А.1 Химические свойства |  |
| --- | --- |
| А. 1.1 Химическая стойкость | Будет включено |
| А.2 Электрические свойства |  |
| А.2.1 Сравнительный показатель пробоя, В | 175—250 |
| А.З Горючесть |  |
| А.3.1 Испытание тонким пламенем | Будет включено |
| А.3.2 Кислородный индекс, % | 45 |
| А.4 Механические свойства |  |
| А.4.1 Прочность на сжатие (перпендикулярно к плоскости), Н/мм2 | 400 |
| А.4.2 Прочность на сжатие (в боковом направлении), Н/мм2 | 240 |
| А.4.3 Твердость при комнатной температуре | 200 (по шкале Роквелла) |
| А.4.4 Модуль упругости при изгибе (основа). Н/мм2 | 1.9x10* |
| А.4.5 Модуль упругости при изгибе (уток). Н/мм2 | 1.5x10* |
| А.4.6 Модуль упругости при растяжении (основа), Н/мм2 | 1,7x10* |
| А.4.7 Модуль упругости при растяжении (уток), Н/мм2 | 1,4 х10* |
| А.4.8 Коэффициент Пуассона | 0,12—0,16 |
| А.4.9 Предел прочности при сдвиге, Н/мм2 | 148 |
| А.4.10 Модуль продольной упругости. ГПа | 22 |
| А.5 Физические свойства |  |
| А.5.1 Плотность г/см3 | 1,85 |
| А.5.2 Пористость |  |
| А.6 Тепловые свойства |  |
| А.6.1 Коэффициент теплового линейного расширения |  |
| (менее Тд), промилле/вС | 60 |
| А.6.2 Коэффициент теплового линейного расширения (более Тд), |  |
| промилле/°C | 250 |
| А.6.3 Удельная теплоемкость, кДж/(кг • °C) | 1,25 |
| А.6.4 Теплопроводность, 8т/(м • ’С) | 0,3 |
| А.6.5 Температурный индекс UL (механический), °C | 130 |
| А.6.6 Температурный индекс UL (электрический), вС | 130 |
| А.6.7 Максимальная рабочая температура (MPT). вС | 130 |

Типовая конструкция материала

Таблица В.1

| Номинальная толщина, мм | Типовая конструкция | Номинальная толщина, мм | Типовая конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,075 | 1080 | 0,30 | 1080/7628/1080 |
| 0,080 | 2x106 | 0,36 | 2 х 7628 |
| 0,100 | 2x106 | 0,37 | 2113/7628/2113 |
| 0,100 | 2113 | 0,38 | 1500/1080/1500 |
| 0,100 | 2116 | 0,41 | 7628/1080/7628 |
| 0,125 | 2116 | 0,43 | 2116/7628/2116 |
| 0,125 | 2165 | 0,45 | 3x1500 |
| 0,125 | 2x1080 | 0,46 | 7628/2112/7628 |
| 0,15 | 2157 | 0,48 | 7628/2116/7628 |
| 0,15 | 2165 | 0,51 | 7628/2165/7628 |
| 0,16 | 1500 | 0,51 | 1080/2 x 7628/1080 |
| 0.18 | 7628 | 0,54 | 3 x 7628 |
| 0,18 | 1500 | 0,61 | 3x7628/1080 |
| 0,20 | 2x2113 | 0,61 | 2116/2 x 7628/2116 |
| 0,20 | 2x2116 | 0,66 | 7628/2x2165/7628 |
| 0,20 | 7628 | 0,67 | 7628/2x1500/7628 |
| 0,25 | 2x2116 | 0,74 | 4 х7628 |
| 0,25 | 2x2165 | 0,74 | 2113/3 x 7628/2113 |
| 0,26 | 1080/2116/1080 | 0,80 | 4x7628/1080 |
| 0,30 | 2x2157 | 0,90 | 5 x 7628 |
| 0,30 | 2x2165 | 1,08 | 6 x 7628 |
| 0,30 | 2116/2112/2116 | 1,46 | 8 x 7628 |
| Примечание — Препрег, изготовленный из стекловолокна определенного типа, используемого в различных конструкциях, может иметь различное содержание смолы. |  |  |  |

Руководство по проведению квалификационных испытаний и оценки соответствия

В таблице С.1 приведена информация для руководства по проведению квалификационных испытаний и
оценки соответствия.

Таблица С.1 — Руководство по проведению квалификационных испытаний и оценки соответствия

| Свойство | Метод испытаний (МЭК 61189-2) | Квалификационное испытание | Оценка соответствия | Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на отслаивание фольги после термоудара | 2М14 | Да | Да | По партиям |
| Прочность на отслаивание фольги после сухого тепла при 125 “С | 2М15 | Да | Да | Ежеквартально |
| Прочность на отслаивание фольги после воздействия паров растворителя | 2М06 | Да | Да | Ежеквартально |
| Прочность на отрыв после имитации метал- лизации | 2М16 | Да | Нет |  |
| Прочность на отрыв контактной площадки | 2М05 | Да | Нет |  |
| Стабильность размеров | 2X02 | Да | Да | Ежемесячно |
| Прочность на изгиб | 2М08 | Да | Да | Ежегодно |
| Горючесть | 2С06 | Да | Да | Ежемесячно |
| Образование вздутий в результате термо- удара | 2С05 | Да | Да | По партиям |
| Паяемость | 2МХХ | Да | Нет |  |
| Температура стеклования | 2М11 | Да | Да | Ежемесячно |
| Фактор термоотверждения | 2М03 | Да | Да | Ежемесячно |
| Диэлектрическая проницаемость после влажного тепла и восстановления при частоте 1 МГц | 2Е10 | Да | Да | Ежемесячно |
| Тангенс угла диэлектрических потерь после влажного тепла и восстановления при частоте 1 МГц | 2Е10 | Да | Да | Ежемесячно |
| Поверхностное сопротивление после повы- шенной влажности и восстановления | 2Е03 | Да | Да | Ежегодно |
| Объемное удельное сопротивление после повышенной влажности и восстановления | 2Е04 | Да | Да | Ежегодно |
| Дутостойкость | 2Е14 | Да | Да | Ежегодно |
| Пробой диэлектрика | 2Е15 | Да | Да | Ежеквартально |
| Электрическая прочность | 2Е11 | Да | Да | Ежеквартально |
| Водопоглощение | 2N02 | Да | Да | Ежеквартально |
| Изгиб и скручивание | 2М01 | Да | Да | По партиям |
| Волнистость поверхности | 2М12 | Да | Нет |  |
| Внешний вид поверхности диэлектрика | См. 7.1 | Да | Да | По партиям |

Пользователям настоящего стандарта предлагается предоставить дополнительную информацию, которая
будет включена в настоящее приложение.

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДАЛ

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| МЭК 61189-2:1997 | IDT | ГОСТ Р МЭК 61189-2—2011 «Методы испытаний электричес- ких материалов, печатных плат и других структур межсоединений и сборок. Часть 2. Методы испытаний материалов для структур межсоединений» |
| МЭК 61249-5-1:1995 | IDT | ГОСТ Р МЭК 61249-5-1—2012 «Материалы для структур меж- соединений. Часть 5-1. Технические условия на проводящую фольгу и пленки с покрытиями и без покрытий. Медная фольга (для изготовления фольгированных материалов)» |
| ИСО 9000:2000 | IDT | ГОСТ Р ИСО 9000—2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 1> |
| ИСО 14001:1996 | IDT | ГОСТ Р ИСО 14001—2007 «Системы экологического менед- жмента. Требования и руководство по применению» |
| ИСО 11014-1:1994 | — | « |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со- ответствия стандартов: - IDT —идентичные стандарты |  |  |

Отменен. Действует ГОСТ ISO 9000—2011.

УДК 621.3.049.75:006.354

ОКС 31.180

302

Ключевые слова: материалы для печатных плат, электрические свойства, неэлектрические свойства,
металлическая фольга, прочность сцепления фольги, прочность на изгиб, коробление, скручивание,
горючесть, водостойкость, обеспечение качества

Редактор П.М. Смирнов

Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Ю.М. Прокофьева
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 03.04.2014. Подписано в печать 22.04.2014. Формат 60 х 84Гарнитура Ариал.
Усл. леч. л. 2.32. Уч.-изд. л. 1,85. Тираж 59 экз. Зак. 1538.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер.. 4.
www.90slinf0.ru	info@goslinfo.ru