МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

ГОСТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ISO 13919-1 —
2017

Сварка

СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ.

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ
УРОВНЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДЕФЕКТОВ

Часть 1

Сталь

(ISO 13919-1:1996, IDT)

Издание официальное

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Москва

Стамдартинформ

2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при-
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная экспертно-
диагностическая компания» {ООО «НЭДК») на основе собственного перевода на русский язык англо-
язычной версии стандарта, указанного в пункте 5

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 30 ноября 2017 г. Ne 52-2017)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК {ИСО Э166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное иаимекоыние национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Груэстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргыэстандарг |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарг |
| Туркменистан | TM | Гпаегосслужба «Туркменсгакдартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа
2016 г. № 530-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13919-1—2017 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2019 г.

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13919-1:1996 «Сварка. Соеди-
нения. полученные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества
для дефектов. Часть 1. Сталь» («Welding — Electron and laser-beam welded joints — Guidance on quality
levels for imperfections — Part 1: Steel». IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 44 «Сварка и родственные
процессы», подкомитетом SC 10.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между-
народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых при-
ведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион-
ном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст
изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомле-
ние будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO. 1996 — Все права сохраняются
©Стандартинформ, оформление. 2018

8 Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Обозначения	2

- Оценка сварных швов	2

Приложение А (справочное) Дополнительная информация по применению настоящего стандарта... 9
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам	9

Введение

ISO 13919 состоит иэ следующих частей под общим наименованием «Сварка. Соединения, полу-
ченные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов»:

- часть 1. Сталь;

- часть 2. Алюминий и его сплавы.

Настоящий стандарт может применяться при разработке нормативных документов на продукцию.
Он может использоваться в рамках системы менеджмента качества для производства сварных соеди-
нений. Настоящий стандарт содержит три диапазона допустимых размеров для каждого вида дефек-
та. которые представлены уровнем качества, выбираемым для конкретного применения. Необходимый
уровень качества сварного соединения в каждом случае задается ответственным разработчиком со-
вместно с производителем, потребителем и/или другими заинтересованными сторонами. Необходимый
уровень качества должен быть задан до начала изготовления, на стадии исследования или заказа. Для
конкретных условий могут потребоваться дополнительные сведения.

Уровни качества, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют основному диапазону до-
пустимых размеров дефектов и относятся к сварным соединениям, а не к конкретным изделиям в це-
лом или их составным элементам. В одном и том же изделии или его элементах возможно применение
различных уровней качества. Основной задачей настоящего стандарта является установление уровней
качества для оценки любых сварных соединений. Уровни качества приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Уровни качества сварных соединений в зависимости от дефектов

| Обозначение уровня качества | Уровень качества |
| --- | --- |
| О | Невысокий |
| С | Средний |
| В | Высокий |

Установление более жестких требований к допустимым размерам дефектов швов по сравнению с
приведенными уровнями качества (например, при динамических нагрузках) может повлечь включение
дополнительных операций механической обработки шва после сварки с целью удаления поверхност-
ных дефектов.

Для большинства сварных соединений допустимые размеры дефектов могут быть заданы одним
уровнем качества для любого вида дефекта. В некоторых случаях, например для некоторых типов
сталей и конструкций, а также при усталостной нагрузке или для герметичности, может возникнуть не-
обходимость установления различных уровней качества для различных дефектов в одном сварном
соединении или введения дополнительных требований.

При выборе уровня качества для конкретного применения должны учитываться особенности кон-
струкции. последующая обработка, например наплавка, режим нагрузки (например, статический, дина-
мический). условия эксплуатации (например, температура, условия окружающей среды) и последствия
разрушения. При выборе уровней качества также учитываются экономические факторы, включающие
стоимость изготовления, контроля, испытаний и ремонта.

Дефекты оцениваются только по реальным размерам, для их выявления и оценки может потре-
боваться применение нескольких методов неразрушающего контроля. Выявление дефектов и оценка
их размеров зависят от методов контроля и испытаний, установленных стандартом или техническими
условиями на продукцию.

Настоящий стандарт не содержит методы выявления и определения размеров дефектов, поэтому
он применяется совместно с документами, содержащими требования к проверке, контролю и испыта-
ниям. Необходимо учитывать, что методами неразрушающего контроля не всегда можно выявить от-
дельные дефекты, приведенные в таблице 2. и определить их размеры.

Настоящий стандарт охватывает толщины материала (глубины проникновения) от 0,5 мм и выше
для электронно-лучевой и лазерной сварки. Следует отметить, что допустимый размер для всех видов
дефектов имеет верхний предел. Применение толщин свыше 50 мм для электронно-лучевой сварки и 12 мм
для лазерной сварки безопасно, но требования могут оказаться завышенными, и поэтому могут потребо-
ваться специальные меры, такие как зачистка, для соответствия требованиям по допустимым размерам
выпуклости шва и подрезов. На такие меры должно быть обращено внимание во время аттестационных
испытаний процедуры сварки, и при необходимости могут потребоваться специальные требования.

\AV

ГОСТ ISO 13919-1—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Сварка

СОЕДИНЕНИЯ. ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ И ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ.
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДЕФЕКТОВ

Часть 1

Сталь

Welding. Electron and laser-beam welded joints. Guidance on quality levels for imperfections
Part 1. Steel

Дата введения — 2019—03—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает уровни качества сварных соединений из стали, выполненных
электронно-лучевой и лазерной сваркой в зависимости от дефектов шва. Для оценки качества широ-
кого диапазона сварных соединений в настоящем стандарте представлены три уровня качества. Эти
уровни относятся к качеству производства, а не к работоспособности изделия.

Настоящий стандарт распространяется на электронно-лучевую и лазерную сварку:

- нелегированных и легированных сталей;

- всех типов сварных швов, выполненных с применением или без применения дополнительной
присадочной проволоки;

- материалов толщиной не менее 0,5 мм.

При наличии в сварном соединении значительных отклонений от геометрической формы и раз-
меров. указанных в настоящем стандарте, необходимо оценить, в какой степени применимы условия
настоящего стандарта.

8 настоящем стандарте не рассматриваются металлургические характеристики сварного соеди-
нения. например размер зерна и твердость.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для неда-
тированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 258171> Arc welded joints in steel — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 5817:1992)
(Соединения сварные сталей, выполненные дуговой сваркой. Руководство по оценке уровня качества
для дефектов (ISO 5817:1992)]

EN 265202’ Classification of imperfections in metallic fusion welds, with explanations (ISO 6520:1982)
(Классификация дефектов сварных швов металлических материалов, полученных сваркой плавлени-
ем. с пояснениями (ISO 6520:1982))

Заменен на ISO 5817:2014 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, получен-
ные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества по дефектам».

2> Заменен на ISO 6520-1:2007 «Сеарса и родственные процессы. Классификация геометрических дефектов
металлических материалов. Часть 1. Сварка плавлением».

Издание официальное

ГОСТ ISO 13919-1—2017

- Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

AL — расстояние между двумя дефектами (порами, полостями);

b — ширина сварного шва;

а — максимальный размер дефекта (поры, полости);

1 — площадь проекции пор или полостей;

д — расстояние от оси в тавровом (Т-образном) соединении;

л — размер дефекта (высота, ширина);

Л,.	— отклонение от глубины проплавления;

! — длина дефекта (измеренная в любом направлении);

L — длина оцениваемого участка сварного шва (длина контролируемого участка сварного шва);
Lc — длина участка локализованной пористости (длина сварного шва. подверженная пористости);
s — глубина проплавления:

— глубина проплавления в тавровом (Т-образном) соединении;
t — толщина свариваемых деталей.

- Оценка сварных швов

Ограничения на дефекты приведены в таблице 2.

Сварные соединения должны оцениваться отдельно для каждого типа дефектов. Различные типы
дефектов, выявленные в поперечном сечении сварного соединения, могут требовать отдельного рас-
смотрения.

Таблица 2— Дефекты

наименование дефекте

1 Трещина

2 Кратерная трещина

3 Полости и газовые поры

Скопление пор (лока-
лизованное) и линей-
ная пористость

Обозначение
no «SO 6520-1

100

104

200

2013

2014

примечание

Все виды трещин, кроме микротрещин (пло-
щадь трещины менее 1 мм2). Кратерные

трещины см. Ns 2

Дэлмны соблюдаться следующие условия и
ограничения для дефектов:
а) максимальный размер t , /2 или Л) для
единичной поры:

Ь) максимальная величина суммарной пло-
щади проекции дефектов.

Проецирование производится в направле-
нии. параллельном поверхности и перпенди-
кулярном оси сварного шва. Это относится к
площади, равной величине / умноженной на
длину сварного шва, где длина шва счита-
ется фактической длиной сварного шва. или
100 мм. смотря что меньше

Доланы соблюдаться следующие условия и
ограничения для дефектов:

Не

Ограничения на дефекты для различных уровней качества

Невысокий

О

Средний

С

высокий

в

допускается

Не допускается

Не допускается

Лекальная кратер-
ная трещина допу-
скается

/или h £ 0.5 f. или
5 мм, наименьшее
из этих значений

f£6%

а) максимальный размер / (/,. /2 иш Л) для / или Л £ 0.5 t или
единичной поры	5 мм. наименьшее

из этих значений

Не допускается

Не допускается

/или Л £ ОД I или
3 мм. наименьшее
из этих знамений

f£2%

/ или Л £ 0.4 / или
3 мм. наименьшее
из этих знамений

/ или Л £ 0.3 Г. или
2 мм. наименьшее
из этих знамений

f £0.7 %

/ или Л £ 0.3 Гили
2 мм. наименьшее
из этих значений

ГОСТ ISO 13919-1—2017

*“■ Продолжение таблицы 2

N4

Наименование дефекте

Обозначение
no ISO 6520-1

Поимечмие

Скопление пор (лока-
лизованное) и линей-
ная пористость

2013

2014

Ь) максимальная величина суммарной пло-
щади проекции дефектов.

Проецирование производится в направле-
нии. параллельном поверхности и перпенди-

кулярном оси сварного шва. Это относится к
площади, равной величине f умноженной на
длину сварного шва. где длина шва счита-
ется фактической длиной сварного шва. или
100 мм. смотря что меньше

Кроме того:

с) расстояния д£ между отдельными порами
в локализованном скоплении пор или в це-
почке лор должны быть оценены.

Любые две поры на расстоянии меньше
чем

должны оцениваться, как локализованная
(суммарная) пористость;

d) локализованная пористость допускается,
если подверженная ей длина сварного шва
меньше чем:

Подверженная пористости длина сварного
шва £спри локализованной пористости.
Следует применять d) ограничение при при-
емке

Огратчения на дефекты для различны* уровней качества

Невысокий

Средний

высокий

/56%

/5 2%

/SO.7%

ГОСТ ISO 13919-1—2017

025t или 5 мм.
наименьшее из этих
значений

0.51 или 10 мм.
наименьшее из этих
значений

0,51 или 15 мм.
наименьшее из этих
значений

£cs2f

£eSf

(Л

Продолжение теблицы 2

Наименование дефекта

5 Усадочная раковина и
кратерная усадочная
раноейна

6 Твердое включение

Несллавление

Непровар

Обозначение
ло ($0 6520-1

202

2024

300

401

402

Примечание

Глубина непровара л, при заданном полном
проплавлении сварных швов должна быть
менеечем:

Неполный провар может быть установлен
для конкретного случая. Рисунки ниже явля-
ются примерами таких случаев. Ограниче-
ния относятся к величине Л,, что приводит
к проплавлению меньше чем установлено.
Превышение установленного проплавления
может также быть дефектом. Ограниче-
ния для Л2 зависят от конкретного случая и
должны быть указаны. Максимальное скло-
не ниеЛ,:

Сварка на подкладке:

Ограничения ма дефекты для различным уровней качества

Невысокий

Средний

Высокий

Следует применять ограничения для пористости

Неприменимо

Л s 025 s или 1 мм.
наименьшее из этих
значений

л, $0.15$или 1 мм.
наименьшее из этих
значений

Л, S 025 вили 1 мм.
наименьшее из этих
значений

Не допускается

Не допускается

Л, S 0,2 s или
0.7 мм. наименьшее
из этих эчачений

Не допускается

Не допускается

Л, $ 0,15 s или
0.5 мм. наименьшее
из этих значений

ГОСТ ISO 13919-1—2017

ф Продолжение таблицы 2

N«

Наименование дефекта

Обозначение
no (SO 6520-1

примечмие

Непровар

402

Замковое соединение:

Огратчвния на дефекты для различных уровней качества

Невысокий

О

Средний

С

высокий

в

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Сварка плакированных материалов. С по-
следующей строжкой корня шва и дуговой
сваркой оо стороны плакирования:

Дефекты угловых
сварных швов

Подрез (непрерывный
и прерывистый)

5011

5012

Превышение выпукло-
сти (стыковой шов)

Дефекты Ns 1.Ю. 1.16. 1.20. 1.21 и 3.2 со-
гласно ISO 5817. Ограничения для дефекта
№ 3.2 согласно ISO 5817 должны устанавли-
ваться для каждого конкретного случая

Ограничения для
дуговой сварки,
см.ISO 5817. уро-
вень D

ns 0.15 Гили 1 мм.
наименьшее из
этих значений

h s 0.2 мм * 0.3 I
или 5 мм. наимень-
шее из этих значе-
ний

Ограничения для
дуговой сварки,
см, ISO 5817. уро-
вень С

Л £0.1 ГилиОб мм.
наименьшее из
этих значений

Л S 02 мм * 0.2 Г
или 5 мм. наимень-
шее из этих значе-
ний

Ограничения для
дуговой сварки,
см. ISO 5817. уро-
вень В

ft s 0.05 t или
0.5 мм. наимень-
шее из этих значе-
ний

Л S 0.2 мм + 0.15 I
или 5мм. наимень-
шее из этих знаме-
ний

Применяется к выпуклости на лицевой сто-
роне шва

«ч

Продолжение теблицы 2

12

13

14

15

Наименование дефекта

Превышение

ев

лроплэ-

Линейное смешение

Протек

Незаполненная раз-
дета кромок

Обозначение
до (SO 6520-1

504

507

509

511

Примеч»<ие

Применяется при сварке корня шва в одно-
сторонних сварных соединениях

Ограничения относятся х отклонениям от

правильного положения.

При отсутствии других указаний правиль-
ным признается положение при совпадении
осевых лини!'

МВыпянм лропявлвннвиоат до нвипц-

рой степени скомпенсировать гротек. При-
менимо при сварке тонких листовых матери-
алов. где в г 0.5Г и г s 2 мм

Отражения не дефекты для различным уровней кекеотее

невысокий

h £ 0.2 мм * 0.3 Г
игы 5 мм, наимень-
шее из этих значе-
ний

Л s 0.25 (или 3 мм.
наименьшее из
этих значений

ft, $ 0.3 f * h2 или
05 г. наименьшее
из этих значений

Л £ 0.3 Г или 1 мм.
наименьшее из
этих значений

Средний

Л £ 0.2 мм ♦ 0.2 г
или 5 мм. наимень-
шее из этих значе-
ний

Л£0.15 Гили2мм.
наименьшее из
этих значений

ft, £ 0,2 Г ♦ или
0.3 г. наименьшее
из этих значений

Л£0.2(или05мм.
наименьшее из
этих значений

Высокий

h £ 0.2 мм * 0.15 Г
или 5мм. наимень-
шее из этих значе-
ний

Л £ 0.1 Г игы 2 мм.
наименьшее из
этих значений

Л, £0,1 Г ♦ Л2или
0.2 С наименьшее
из этих значений

h £ 0.1 Гили 0.5 мм.
наименьшее из
этих значение

ГОСТ ISO 13919-1—2017

| N4 | Наименование дефекте | Обозначение no (SO 6520-1 | примечмие | Ограмкчения на дефекты для различных уровней качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Невысокий 0 | Средний С | высокий в |
| 16 | Вогнутость корня шва | 515 | VciAllC | A £ 0.3 1 или 1 мм. | Л £0.21 или 0.5 мм. | h £0.1 1или0,5мм. |
|  | Подрез корня шва | 5013 |  | наименьшее из этих | наименьшее из этих | наименьшее из этих |
|  |  |  |  | значений | хаме ний | значений |
| 17 | Отклонение от задан* |  | *1 | А, £ 0.15 s, или | 0, £ 0.1 а, или | h, £ 0.05 s, или |
|  | ной оси сварного со- |  |  | 1 мм. наименьшее | 0.5 мм. наимень- | 0.3 мм. наимень- |
|  | единения |  |  | из этих знамений | шее из этих значе- | шее из этих значе- |
|  |  |  |  |  | НИЙ | ний |
| 16 | Брызги металла | 602 | Г “1 | Уровень приемки зависит от конкретного случая. |  |  |
|  |  |  | 1 • _•« в 1 | Брызги имеют состав, идентичный составу основного и при* |  |  |
|  |  |  | «1 HI 1HI 1 HI 1 IO 1 IO l«- | садочного металлов |  |  |
|  |  |  | ¦ * ' e • " ¦ |  |  |  |

ГОСТ ISO 13919-1—2017

Приложение А
(справочное)

Дополнительная информация по применению настоящего стандарта

Различные изделия производятся для разного применения, но с одинаковыми требованиями. К одинаковым
деталям, изготавливаемым на разгонных производствах, должны применяться одинаковые требования для гаран-
тии того, что работы проводятся в соотевтсгвж с одинаковыми требованиями.

Применение настоящего стандарта является одной из основ системы обеспечения качества при производ-
стве сварных конструкций.

Существует теоретическая возможность объединения влияния отдвтъных дефектов. В этом случав общая
сумма всех допустимых отклонений должна ограничиваться определенными величинами для различных уровней
качества. Величина единичного дефекта может превышать величину Sft. например в случае единичной поры.

Настоящий стандарт может быть применен совместно со стандартами для уровней приемки при нвразруша-
ющих методах контроля.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соот ве тс твил | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 25817 |  | М) |
| EN 26520 | — | •.2) |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится е Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |  |  |

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5817—2009 «Сварка. Сварные соединения из стали, ни-
келя. титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества».
2| В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 6520-1—2012 «Сварка и родственные процессы. Класси-

фикация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением».

ГОСТ ISO 13919-1—2017

УДК 621.791	МКС 25.160.40	ЮТ

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, лазерная сварка, уровни качества, дефекты сварных со-
единений сталей

БЗ 8—2017/101

Редактор В.Н. Шмельков
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Е.Р. Ароян
Компьютерная вврстха Ю.В. Поповой

Сдано в набор 30.08.2016. Подписано о печать 17.09.2018. Формат 80 * 84 '/g. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1.86. Уч.-изд. в. Т.68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция». 115419. Москва, ул. Орджоникидзе. 11.
www.jurisudal.ru y-bookQmail ги

Создано о единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117416 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. и. 2.
www.goslinfo.ru info@gostinfo.ru