ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО

ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ  И  МЕТРОЛОГИИ

пнет

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й	45-

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т	2 0 1 5

( И С О  9 5 5 3 : 1 9 9 7 )

В о з о б н о в л я е м а я  э н е р г е т и к а

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ

М е т о д ы	и с п ы т а н и й  п р е д в а р и т е л ь н о

о т ф о р м о в а н н ы х  р е з и н о в ы х у п л о т н и т е л е й и г е р м е т и к о в , п р и м е н я е м ы х  в к о л л е к т о р а х

ISO 9553:1997

Solar energy — Methods of testing preformed rubber seals and sealing compounds used in  collectors

(MOD)

Издание оф ициальное

М осква Стенда ртинф орм 2015

Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (8НИИНМАШ) и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт энергетических сооруже­ ний» (ОАО «НИИЭС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом лостандартизацииТКЗЗО «Процессы, оборудование и энерге­ тические системы на основе возобновляемых источников энергии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2015 г. № 20-пнст

4 Настоящийстандарт является модифицированным поотношению к международному стандарту ИСО 9553:1997 «Энергия солнечная. Методы испытаний предварительно отформованных резиновых уплотнителей и герметиков, применяемых в коллекторах» (ISO 9553:1997 «Solar energy — Methods of testing preformed rubber seals and sealing compounds used in collectors») путем изменения отдельных слов, ссылок, которые выделены в тексте курсивом.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта и аспекта стандартизации, характерных для Российской Федерации

5   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТР 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и м етр о л оги и собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предло­ жения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его д е й с т в и я разработчику настоящего стандарта по адресу: 123007. г. Москва, уп. Ш еноги­ на. д. 4 и в Федеральное агентство по техническомурегулированию и метрологии по адресу: Ленин­ ский проспект. д. 9. МоскваВ-49. ГСП-1,119991.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликова­ но в  ежемесячно  издаваемом информационном указателе  «Национальные стандарты» и журнале

«Вестник техническогорегулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сай­ те Федерального агентства по техническому регулированию и м етрол огии в сети Интернет

©  Сгандартинформ. 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­ пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­ му регулированию и метрологии

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

Содержание

1  Область применения	1

2  Классиф икация	1

2.1  Уплотнение	1

2.2  Тил уплотнителя	1

2.3   Степень твердости уплотнителя	2

2.4  Класс уп л отн и тел я	2

3  Материалы	2

4 Размеры и д о п уски	3

5  Физические требования	3

6  Методы испытаний	3

6.1   Подготовка образца для испытаний	3

6.2  Ж есткость	4

6.3  Предел прочности и растяжение при р а з р ы в е	4

6.4   Испытание на сжатие	4

6.5  Устойчивость к н а г р е в у	4

6.6  Устойчивость к о зо н у	5

6.7  Устойчивость к низкой температуре	5

6.8  Потери на а д ге з и ю	5

7  Протокол испытания	5

Приложение   А (обязательное) Определение адгезии герметиков	6

Библиография	7

in

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45— 2015

(ИСО 9553:1997)

П  Р  Е  Д  В  А  Р  И  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Й	Н  А  Ц  И  О  Н  А  Л  Ь  Н  Ы  Й	С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

Возобновляемая энергетика ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ

М етоды испы таний предварительно отф орм ованны х рези н овы х уплотнителей и герметиков, прим еняем ы х в коллекторах

Renewable power engineering. Solar energy.

Methods ol testing preformed rubber seals and sealing compounds used in collectors

С р о к действия — с 2016—07— 01

no 2019— 07— 01

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний резин, используемых в качестве уплотни- теля в солнечных коллекторах.

Технические требования настоящего стандарта относятся только к допустимым отклонениям в структуре резины при телловом расширении или стягивании уплотнителя при использовании и к допус­ кам ло размерам формованного и выдавленного уплотнителя.

Настоящий стандарт не включает требования, предъявляемые к геометрическим формам, изго­ товлению и установки уплотнителей.

Настоящийстандарт применим в сочетании с длительными испытаниями на старение и погодными испытаниями. Если проводят долгосрочные испытания, рекомендуется, чтобы испытания на старение выполнялось в соответствии с (1), ускоренное погодное испытание и испытание на воздействие окружа­ ющей среды на материалы в соответствии с (2J.

П р и м е ч а н и е — Условия окружающей среды, конфигурация испытательного образце и любые измене­ ния а испытании должны быть согласованы между заинтересованными сторонами. Также, если проводят долго­ срочное испытание, то указанные в настоящем стандарте испытания должны быть проведены до и после долгосрочного испытания.

2  Классификация

2.1  Уплотнение

Уплотнение может быть выполнено при помощи.

•   предварительно отформованного резинового уплотнителя:

•  герметика.

П р и м е ч а н и е — Не следует использовать герметик в коллекторах, находящихся под механической нагрузкой.

2.2   Тип уплотнителя

Следующая классификация типов уплотнителей выполнена в соответствии с (3}. Выбор типа уплотнителя должен быть основан на максимальной температуре эксплуатации коллектора, когда он находится в равновесных условиях и принимает максимально допустимый поток излучения.

Максимальные рабочие температуры и температуры испытания, указанные в таблицах 3 и 4. для уплотнителей различных типов приведены втаблице 1.

Издание оф ициальное

1

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

Т а б л и ц а  —Максимальные рабочие температуры и температуры испытания уплотнителей

Т и п уплотнителя	Т ем пература испы тания. *С	М аксим альная рабочая температура. *С

8	1 0 0	70

С	1 2 5	1 0 0

0	1S0	1 2 5

Е ”	1 7 5	1 5 0

F,}	2 0 0	1 7 5

G’>	2 2 5	2 0 0

н "	2 S 0	2 2 5

' '   Т и п ы  Е . F . G и Н  не п р и м е н я ю т д л я б о л ь ш и н с т в е к о л л е к т о р о в .

2.3   Степень твердости уплотнителя

Степень твердости уплотнителя в соответствии с [4} и /5/ приведена в таблице 2. Какая степень будет использоваться в конкретном случае зависит от конструкции уплотнителя и устанавливается проектировщиком.

Т а б л и ц а    2 —  Обозначение для  различных степеней твердости

Степень	Твердость

3	3 0  ± 5

4	4 0  X 5

5	5 0  * 5

6	6 0  X 5

7	7 0 X 5

8	6 0  X 5

2.4   Класс уплотнителя

Классы уплотнителя, указанные в таблице 3, созданы на основе устойчивости уплотнителей к низ* ким температурам. Выбор класса должен основываться на значении наименьшей температуры, при которой будет эксплуатироваться коллектор.

Т а б л и ц а    3 —  Классы уплотнителя, температуры  испытания  и наименьшие  рабочие температуры

Класс	Климат	Т ем пература испы тания. *С	М иним альная рабочая температура. *С

W	Т е п л ы й	0	- 1 0

М	У м е р е н н ы й	- 2 5	- 3 5

С	Х о л о д н ы й	- 4 0	- 5 0

F	П о л я р н ы й	- 6 0	- 7 0

3	Материалы

3.1 Уплотнитель должен быть изготовлен из резиновой смеси, которая устойчива к воздействию ультрафиолетового света и. при вулканизации поб.1. должен соответствовать требованиям раздела 4.

3.2 Уплотнительне должен содержать дефектов, которые отрицательно влияют на работоспособ­ ность изделия. Текстура поверхности предварительно отформованного уплотнителя должна соот* ветствовать методу производства, выбранному заинтересованными сторонами.

2

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

4  Размеры и допуски

4.1 Особое внимание необходимо уделить такому явлению как тепловое расширение уплотните* ля. По этой причине размеры в солнечных коллекторах будут значительно меняться из-за большого диа* пазона достигаемых температур.

П р и м е н е н и е — Если не известен тепловой коэффициент линейного расширения для резины, то для проектных цепей может быть принято знвнение  0.0003 К*1.

4.2  Допуски на размеры должны соответствовать следующим обозначениям в соответствии с [6]\

a)   формованный уплотнитель:

•  формовка хорошего качества (класс М3);

•  формовка высокого качества (класс М3).

b )  выдавленное уплотнение:

•  хорошее качество экструзии (класс Е2).

П р и м е ч а н и е   —  Такжеследуетучитывать усадку.

5  Физические требования

5.1 Предварительно отформованный уплотнитель должен соответствовать требованиям, указан* ным в таблице 4. при испытаниях — указанным в разделе в.

П р и м е ч а н и е — Требования для гибкости при низких температурах и устойчивость к озону относятся к структуре вулканизированной резины; эти испытания требуется только если структура изменилась.

5.2 Герметики должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5. при испытаниях — указанным в разделе в (см. примечание в 4.1).

6  Методы испытаний

6.1  П одготовка образца для испы таний

Необходимо подготовить образцы для испытаний из предварительно отформованных уплотните­ лей в соответствии c /7 /и провести испытание в соответствии с методами, приведенными в таблице 4.

Т а б л и ц а    4 —  Требования для предварительно отформованных  уплотнителей

Степень	Метод

Свойство

4	5	6	7	8	испытания

Твердость IRHD.	40	50	60	70	80	По 7.2

*5

-4

Удлинение при разрыве.  %, не менее	300	250	200	50	100	По 7.3 Остаточная деформация при сжатии. %. не более

После 24°2 ч  при высокой температуре	30	30	30	30	30	По 7.4

После  1бво2 ч при низкой температуре	60	60	60	60	60	По 7.6

Устойчивость к нагреву"	По 7.5

Изменение твердости.  IRHD. не более	10	10	10	10	10	По 7.2

Удлинение  при  разрыве. %. не более	30	30	30	30	30	По 7.3

Предел  прочности при растяжении.	не более	20	20	20	20	20	По 7.3

Летучие потери. %. не более	1	1	1	1	1	По 7.5.2

Летучие потери. %, не более	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	По 7.S.3

Устойчивость к озону	Нет трещин	По 7 6

Устойчивость   к   низким  температурам'1 (только	Нет разломов или трещин	По 7.7 классы  М. С. и Р)

"   Температура  зависит  от  типа. 11   Температура  зависит от класса.

3

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

Для герметиков необходимо подготовить пять листов приблизительно 150 х 150 * 2 мм в соот­ ветствии с  инструкциями изготовителя. Также необходимо подготовить пять комплектов для адгезии     в соответствии с приложением А. Необходимо проверить листы  и комплекты для  адгезии  в течение  14 дней при стандартных лабораторных условиях, приведенных в (8}.

Проводят испытания материалов в соответствии с методами испытаний, приведенными в таб­ лице 5.

Т а б л и ц е    5 —  Требований к герметикам

Степень

Свойство	Метод испытания

3	5

Твердость IRHD,	30	40	ПО 7.2

♦5

- 4

Удлинение  при разрыве. %. не ыенее	150	100	По 7.3 Устойчивость к нагреву'1			По 7.5

Изменение жесткости. IRHO. не более	10	10	ПО 7.2

Удлинение при разрыве. %.  не более	30	30	По 7.3 Предел прочности  при растяжении.  %. не более	20	20	По 7.3 Летучие потери. %.  не более		1		1	По 7.5.2

Летучие  потери. %. не более	0.1		0.1	По 7.5.3 Устойчивость к озону		Нет трещин		По 7.6

Устойчивость  к низким темпера турам'''	Нет разломов или трещин	По 7.7 Только классы  М. С.  и Р

Потери на адгезию2'	9	9	По 7.8 ь   Температура зависит от типа  (см.  таблицу 1).

3>  Температура зависит от класса (см. таблицу 3).

3)  Общие  потери  в узлах и сцеплениях для  трех испытательных образцов  не должны  превышать 9 см2.

6.2  Ж есткость

Испытания в соответствии с (4) или [5).

6.3  Предел п р очн о сти и растяжение при разры ве

Испытание в соответствии с (9} (тип 2: гантелевидный образец для испытаний).

6.4  И спы тание на сжатие

Испытание в соответствии с (10} при высоких температурах и (11)— при низких температурах.

6.5  У стой чивость к нагреву

6.5.1  Необходимо  нагреть образцы для испытаний е пробирке  в соответствии с (12} в  течение  14 дней при соответствующей температуре для типа уплотнителя, приведенной в таблице 1. Пробирка должна быть приблизительно 38 х 300 мм и должна быть снабжена двумя отверстиями с термостойкими заглушками (9x420 мм входной трубкой длинной 25 мм от дна. 9x380 мм выходной трубкой длиной около 320 мм выше заглушки).

6.5.2 После нагрева необходимо привести образцы испытания к условиям стандартной темпера­ туры в лаборатории не менее чем через 16 ч и выполнить требуемые испытания в течение 96 ч.

6.5.3 Определяют массовые изменения через разницу масс образцов испытания до и после старения.

6.5.4 Определяют конденсат, который оказывается летучим при 23 *С. через разницу масс на выходной трубке до и  после нагрева образцов испытания. Необходимо убедиться, что открытые части

отводной трубки выдерживают при температуре (2 3 1 2) *С. Если летучие вещества конденсируются на входной в трубке или других частях устройства, то они должны быть добавлены  к массе  материала на

отводной трубке.

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

6.6  У с т о й ч и в о с т ь ко з о н у

Устойчивость к озону необходимо определить в соответствии с методом по А [13} 20 % растяже­ ния. концентрацию озона в воздухе 200  10-*. для 96*г0ч при 40 ®С.

6.7 У стой чивость к н изкой температуре

Устойчивость к низкой температуре необходимо определить в соответствии с [14). После испыта­ ния проверить образцы на ломкость (трещины и разломы).

6.8   Потери на адгезию

Потери на адгезию определяют в соответствии с приложением А.

7   Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, как минимум, следующую информацию:

-  полная идентификация испытуемого уплотнителя;

• используемые методы и условия испытания, включая любые отклонения от указанных мето- дов/услоеий;

•   результаты испытания;

•  наименования организации и ответственного лица, выполняющего испытание.

5

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

Прилож ение А (обязательное)

О пределение адгезии герметиков

А.1   О бласть применения

Данный метод является ускоренной лабораторной процедурой для определения характеристик герметиков, используемых в солнечных коллекторах, которые совместно подвергают воздействию воды, циклическим дви­ жениям и изменениям температуры.

А.2  О борудование

А.2.1 Оборудование сжатия— рветяхения. предназначенное для сжатия и растяжения  комплекта  для адгезии с 12.5 мм герметика на 25% (то есть от 75% до 125% от ширины шва) с постоянной скоростью 4 ч а цикле (который включает в себя 2 ч сжатия и 2 ч растягивания).

А.2.2 Печь.способная регулировать температуру а пределах s2*C от температуры, приведенной а таблице 1 для типа  испытуемого уплотнителя.

А.2.3 Холодильная камера, способная регулировать температуру а пределах з2 ‘ С от температуры, при­ веденной в таблице Здля класса испытуемого уплотнителя

А.2.4  С-эажимы.

А.2.5 Разделительные блоки и подложки. А.З   Комплект для адгезии

А.3.1   Подложки

Подложки являются материалами в солнечном  коллекторе, которые должны  быть уплотнены. Алюминиевая и стеклянная подложки должны быть использованы для испытания, если не указаны конкретные подложки. Размер подложки должен составлять по крайней  мере  75 * 25 *6 мм.

А.3.2  Грунтовка

Если изготовитель герметика рекомендует использовать грунтовку, то поверхность подложки, соприкасае- мой с герметиком, должнв быть обработана грунтовкой в соответствии с рекомендациями.

А.3.3  Комплект

Необходимо подготовить пять комплектов для каждой комбинации подложка/герметик. Закрытая упаковка герметика доводится до условий стандартной лабораторной температуры не менее 24 ч. в соответствии с инструк­ циями изготовителя, при  условии, что они не противоречат следующим требованиям:

- два разделительных блока 12.5 мм располагают между двумя параллельными подложками для образова­ ния полости формы размерами  12.5 х 12,5 «50 мм.

- чтобы предотвратить прилипание разделительных блоков к  герметику,  применяют  полиэтиленовую липкую ленту или любое другое разделительное покрытие. Форму удерживают вместе с помощью липкой ленты, резиновой ленты или зажимов. Для многокомпонентных герметиков необходимо перемешать (около 5 мин) 250 г основного соединения с соответствующим  количеством затвердевающего агента:

- необходимо наполнить полость формы с герметиком для испытания. Испытуемый комплект доводят до стандартных лабораторных условий  в течении 21 дня в соответствии с {6J:

• как только необходимая жесткость достигается в процессе выдерживания, разделительные блохи отде­ ляют таким  образом, чтобы избежать повреждения герметика.

А.4   Метод испы тания

А.4.1 Испытуемый комплект погружают в дистиллированную воду на семь дней. За данный период необхо­ димо дважды проверить комплект на качество соединения, вытащив его из воды и изогнув  на 60*.

А.4.2 Если соединение прочное, то необходимо сжать комплект на 25 % его ширины и закрепить зажимами. Далее необходимо поместить комплект а печь на семь дней при температуре испытания, соответствующей той.  что указана в таблице 1 для денного типа герметика. Затем комплект убирают из печи, снимают зажимы и охлаж­ дают до стандартной  лабораторной температуры.

А.4.3 Комплект помещают а оборудование для сжатия—растяжения и проводят 10 циклов сжатия— растяже­ ния при длительности одного цикла порядка 4 ч. Амплитуда растяжения и сжатия составляет 25% длины комплекта. По завершении 10 циклов разделительные блоки помещают между подложками, комплект убирают из оборудо­ вания и осматривают на предмет разрывов и повреждений. Испытания прекращают для комплектов с разрывами или с повреждениями.

А.4.4 Комплект в сжатом состоянии (на 25 % ширины) помещают в печь на 16 или 20 ч при температуре испытания, приведенной в таблице 1. Затем убирают из печи, охлаждают а несжатом состоянии до стандартной лабораторной температуры  не менее 2 ч.

6

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45—2015

А.4.5 Комплект помещают в оборудование для растягивания внутри холодильной камеры с температурой, соответствующей классу герметика (см. 3.4). Зажимы устройства располагают на расстоянии 9.5 мм и растягивают на IS.Sm m . затем комплект охлаждают в камере в течение 2 ч. Разделительные блоки помещают между подложками на максимальное растяжение, далее комплект извлекают из устройства. Далее комплект нагревают до температу­ ры окружающего воздуха, и осматривают на предмет разрывов и повреждений. Данный иикл повторяют 9 раз. Испытание останавливают, если появляются разрывы  и повреждения.

А.4.6 Для трех комплектов определяют суммарную площадь разрывов и повреждений, см2. А.5  П ротокол испы та ния

Протокол  испытания должен содержать, как минимум, следующую информацию.

•   идентификация герметика;

-   тип и класс герметика;

•   используемые подложки;

•   идентификация используемой грунтовки:

•   итоговая площадь повреждения;

•   описание повреждения;

•   наименования организации и ответственного лица, выполняющего испытание.

Библиогрзфия

/1У    ИСО 4892-2:1994	Пластмассы.   Методы   испытаний   на   воздеОстеие лабораторных  источников сеете.  Часть 2.  Ксеноновые дуговые лампы

(ISO 4892-2:1994)	(Plastics —  Method o f exposure to laboratory light sources. Pan 2: Xenon-arc sources)

/2У   ИСО 877:1994	Пластмассы. Методы воздействия прямого св е та , дневного света через сте кл о и дневного света,  интенсифицированного с помощью зеркал  Френеля

(ISO 877:1994)		(Plastics—  Methods o f  exposure  To direct weathering,  to  weathering using glass-filtered daylight,  and to intensified weathering by daylight using  Fresnel 1 mirrors)

/ЗУ    ИСО 4632-1:1982	Резине.  Классификация. Часть  1.  Описание системы классификации

(ISO 4632-1:1982)	(Rubber,   vulcanized—  Classificetion  sysrem —  Pert  1:  Description  o f the  classification system)

14)     ИСО 48:1994	Резина    вулканизированная    или    терм опл астичная. Определение    твердости (от  1 0 IRHO до 100IRHD)

(ISO 48:1994)	(Rubber,   vulcanised  or  thermoplastic — Determination  o f  hardness (ftardness between 10 IRHD and 100)}

(5)   ИСО 7619:1997		Резине.  Определение  твердости на  вдавливание  с  помощью яарианных твердо­ меров

(ISO 7619:1997)	(Rubber — Determination o f indentation hardness by means o f pocket hardness meters) (6У   ИСО 3302-1:1996	Резина. Допуски  на  изделия.  Часть  1. Допуски не размеры

(ISO 3302-1:1996)	(Rubber —  Tolerances to r products— Part 1: Dimensional tolerances)

(7)   ИСО 4661-1:1993	Резине.  П риготовление  образцов   и  проб  для   испытаний.  Часть 1.  Физические ислытения

(ISO 4661-1:1993)	(Rubber, vulcanized o r thermoplastic — Preparation o f samples and test pieces — Pad 1 : Physical tests)

/ау   ИСО 471:1996	Каучук.  Стандартные  значения  температуры,  влажности  и  времени при конди­ ционировании  и испытании образцов

(ISO 471:1995)	(Rubber—  Temperatures,  humidities,  and times fo r conditioning end testing)

(9}   ИСО 37:1994		Резине   вулканизированная  или  термопластичная.  Определение  характеристик зависимости дефтрмации  от напряжения при растяжении

(ISO 37:1994)	(Rubber,  vulcanized o r thermoplastic —  Determination o f tensile stress-strain properties/

(10}  ИСО 816:1991		Резине  вулканизированная  и термопластичная.  Определение остаточной дефор­ мации сжатия при нормальных,  повышенных и  низких температурах

(ISO 815:1991)	(Rubber,   vulcanized  or  thermoplastic— Determination  o f  compression  set  at ambient.

elevated o r totv temperatures)

7

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ПНСТ 45— 2015

{1 1J ИСО 1653:1975	Каучук вулканизованный или  термопластичный.  Определение остаточной дефор­ мации сжатия при  стандартной,  повышенной или низкой температурах

(ISO 1653:1975)		(Vulcanized rubbers — Determination o f compression set under constant deflection at tow temperatures)

/ 12} ИСО 188:1962	Резина   вулканизированная   или   термопластичная.   Испытания   не   ускоренное

старение  и теплостойкость

(ISO 188:1982)	(Rubber,  vulcanized — Accelerated ageing and neat-resistance  tests)

{13}  ИСО 1431-1:1989	Каучук вулканизованный  и  термопластичный.  Сопротивление озонному растрес­ киванию.  Часть  1.  Статические механические испытания

(ISO 1431-1:1989)	(Rubber,  vulcanized  o r  thermoplasbc — Resistance  to  ozone  cracking —  Part 1:  Static strain test)

114,l   ИСО 812:1991	Метод определения температуры хрупкости  резины

(ISO 812:1991)	(Rubber,  vulcanized —  Determination o f low-temperature bnttleness)

УДК 620.91:615.477.8:006.354	OKC 27.160

83.140.50

Ключевые слова:  энергия солнечная, уплотнитель, солнечный коллектор, резина, методы испытания

Р едактор  А .П .  Корпусова Т ехнический редактор в М П русакова Корректор Ю .М . П рокоф ьева

Ком пью терная  верстка  И.А НапеоконоО

С дано а набор 22.10.2016.	П одписано а пе чать 10.11.2015.	Ф ормат 60 к  6 4 ^£	Гарнитура А риап.

Уел. печ. л. 1.40.	Уч.-иад. п . 1.10.	Т ираж 32  эхэ	За»   3721.

И здано и о тпе чатан о в о Ф ГУП «СТАНДАР ТИН Ф О Р М ». 123995 М осква, Гранатны й лер.. 4. w w w .90sbnlo.ru	mfo@ 90sU1fo.ru

Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru