Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М	ГОСТ Р м э к

С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й 	60793-   1-   46—

Ф Е Д Е Р А Ц И И	2014

ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ

Ч а с т ь	1-46

Методы измерений и проведение испытаний.

Контроль изменений коэффициента оптического пропускания

IEC 60793-1-46:2001

Optical fibres — Part 1-46: Measurement methods and test procedures —

Monitoring of changes in optical transmittance (IDT)

Издание официальное

Москва Стакдартинформ 2015

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всерос-сийский научно- исследовательский. проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленно­ сти» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международ­ ного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре­ гулированию и метрологии от 18 сентября 2С14 г. № 1119-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60793-1-46 (2001) «Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и проведение испытаний. Контроль изменений коэффи­ циента оптического пропускания» (IEC 60793-1-46:2001 «Optical fibres — Part 1-46: Measurement methods and test procedures — Monitoring ot changes in optical transmittance»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­ народных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведе­ ния о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4. могут являться объ­ ектами патентных прав. Международная электротехническая комиссия (МЭК) не несет ответственно­ сти за идентификацию подобных патентных прав

Правила применения настоящего стандарта установлены е ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе * Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — е ежемесячном информационном указателе * Национальные стан• дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствую щ ее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Националы ныв стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gosl.ru)

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро­ изведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде­ рального агентства по техническому регулированию и метрологии

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46—2014

Содержание

1 Область применения..............................................	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Эталонный метод испытания	1

4 Испытательное оборудование.........................................................................................................	с

м

5 Отбор и подготовка образцов..........................................................................................................	e

g

6 Проведение испытания....................................................................................................................	с

м

7 Расчеты...............................................................................................................................................	с

м

8 Результаты.........................................................................................................................................	e

g

9 Информация в технических условиях.............................................................................................	со

Приложение А (обязательное) Требования, относящиеся к методу А — Измерение изменения коэффициента оптического пропускания ОВ в зависимости от сигнала

передаваемой мощности	4

Приложение В (обязательное) Требования, относящиеся к методу В — Измерение изменения коэффициента оптического пропускания ОВ в зависимости от мощности сигнала обратного рассеяния	7

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации	8

111

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ

Ч а с т ь   1-46

Методы  измерений  и проведение испытаний.

Контроль  изменений  коэффициента оптического пропускания

O ptical fibres. Part 1-46. Measurement m ethods and te st procedures.

M onitoring  of changes in optical transm ittance

Дата  введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые требования для контроля изменения коэффициента оптического пропускания оптического волокна (ОВ). обеспечивая проверку соответствия волокон и кабелей коммерческим целям.

В настоящем стандарте приведены два метода для контроля изменения коэффициента оптиче­ ского пропускания оптических волокон и кабелей, которое происходит во время механических испы­ таний или испытаний на воздействие внешних факторов, или тех и других. Это позволяет контроли­ ровать изменение параметров оптического пропускания, возникающее вследствие оптической неод­ нородности. физических дефектов и изменения наклона кривой затухания:

• метод А: изменение коэффициента пропускания ОВ в зависимости от сигнала передаваемой мощности:

- метод В: изменение коэффициента пропускания ОВ в зависимости от мощности сигнала об­ ратного рассеяния.

Методы А и В применяют для контроля всех категорий волокон:

- класс А: многомодовые волокна:

• класс В: одномодовые волокна.

Информация общая для обоих методов измерений указана в разделах 1 — 8. информация, от­ носящаяся к каждому отдельному методу указана в приложениях А и В соответственно.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стандарт (для недатированной ссылки следует использовать последнее издание указанного стандар­ та. включая все последующие изменения):

МЭК 60793-1-40 Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание (IEC 60793-1-40. Optical fibres — Part 1-40' Measurement methods and test procedures — Attenuation)

3 Эталонный  метод испытания

В стадии рассмотрения.

Издание оф ициальное

1

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

4 Испытательное оборудование

В приложениях А и В приведены схематичные изображения и другие требования к испытатель­ ному оборудованию, которые применяют отдельно для каждого метода.

5 Отбор и подготовка образцов

5.1  Длина образца

Минимальная длина образца должна быть такой, чтобы изменения коэффициента затухания ОВ находились в соответствии с разрешающей способностью измерительного оборудования и нелиней­ ные участки в начале и конце графика затухания не влияли на результаты измерений.

5.2 Торцевая  поверхность образца

Подготавливают плоскую торцевую поверхность, перпендикулярную коси волокна на входном и выходном концах каждого образца.

5.3  Подготовка образца

Образец подготавливают в соответствии с методом испытания на механические свойства, испы­ тания на воздействие внешних факторов или другого испытания.

5.4  Эталонный образец

В методах, в которых используется эталонный образец, должны применяться ОВ или кабели, идентичные данному образцу, и они должны быть установлены между оптическим разветвителем и детектором, как показано на рисунке А.1 (см. приложение А). Это может быть короткая длина волокна. Состояние эталонного волокна должно оставаться неизменным во время всего испытания.

6 Проведение испытания

В приложениях А и В указан порядок проведения испытания для методов А и В соответственно.

7 Расчеты

Порядок проведения расчетов указан в соответствующих приложениях А и В.

8 Результаты

8.1  Информация, получаемая при  каждом измерении

По каждому измерению представляют следующую информацию:

■дата и наименование измерения;

• обозначение образца;

• значение длины волны оптического источника Д;

• длина образца:

- условия окружающей среды и измерительное оборудование;

• изменения коэффициента оптического пропускания £>„;о = 1.2,3 .....представленные, жела­ тельно. в виде графика зависимости от испытуемых параметров.

8.2  Информация,  предоставляемая  по  требованию По требованию представляют следующую информацию:

• используемый метод измерения — А или В:

• тип используемого оптического источника и ширину его спектра (ширина спектра по уровню полумаксимума);

• используемый способ ввода излучения;

• описание оборудования;

- подробное описание методики вычислений;

• дата последней калибровки измерительного оборудования.

2

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46—2014

9   Информация в технических условиях

В технических условиях указывают следующую информацию:

• тип волокна, на котором проводят измерение:

- критерии приемки или отбраковки;

• информацию, указываемую в отчете;

• любые отступления от применяемой методики проведения измерения.

3

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

Приложение А (обязательное)

Требования, относящиеся к методу А — Измерение изменения коэффициента оптического пропускания ОВ в зависимости от сигнала передаваемой мощности

А.1 Оборудование

А.1.1  Общие положения

Испытатегъное оборудование должно обеспечивать контроль оптического пропускания с высоким разре­ шением и хорошей стабильностью в пределах промежутка времени и изменения температуры, указанных в соот­ ветствующих технических условиях на изделие.

На рисунке А.1 приведена типовая схема испытательного оборудования пригодного для использования при выполнении механических испытаний и испытаний на воздействие внешних факторов в лабораторных или за­ водских условиях По сравнению с эталонным образцом, испытательное оборудование позволяет измерять из­ менения коэффициента оптического пропускания, скорректированного с учетом любых изменений, которые могут произойти в источнике оптического излучения. В местах соединения элементов оборудования должны быть обеспечены устойчивые условия соединения.

Г

Система ввода излучения

Рисунок А.1 -  Измерение изменения коэффициента оптического пропускания

На рисунке А 2 представлен пример типовой схемы испытательного оборудования пригодного для исполь­ зования в полевых, лабораторных или  заводских условиях, где требуется проведение долгосрочных испытаний, в случаях, когда возможно стабилизировать источник оптического излучения за счет оптической обратной связи. Если стабильность источника оптического излучения соответствует точности, требуемой для проведения изме­ рения. то может быть использован метод измерения вносимых потерь (метод В МЭК 60793-1-40).

4

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46—2014

устройство

Рисунок А.2 - Измерение изменения коэффициента оптического пропускания с использованием стабилизированного источника

А.1.2  Источник оптического излучения

Используют соответствующий источник, такой как лазер или светоизлучающий диод, излучающий на дли­ нах волн соответствующих испытуемым оптическим волокнам. Обычно модулируют источник оптического излу­ чения и могут использоваться оптические фильтры для выбора длины волны.

А.1.3  Оптический разветвитель

Оптический разветвитель должен иметь коэффициент разделения, который остается постоянным во время испытания. Коэффициент разделения и температурная стабигъность должны быть, как указано в соответствую­ щих частных технических условиях. Могут использоваться устройства, имеющиеся в свободной продаже или изготовленные по проекту заказчика.

А.1.4  Оптический детектор

Оптический детектор должен иметь достаточную площадь для приема всей излучаемой мощности в вы­ ходном конусе и должен иметь достаточно линейные характеристики 8 соответствующем диапазоне частот при­ нимаемой оптической мощности.

Оптический детектор должен иметь достаточно однородный отклик в активной области и диапазоне угла падения при измерении длины волны для обеспечения перемещения выходного конуса по положению и углу относительно детектора. Это перемещение должно происходить в пределах определенных механической кон­ струкцией измерительного оборудования и не должно существенно влиять на результат измерения.

В случае, если используется более одного детектора, как указано на рисунке А.1. детекторы должны иметь одного изготовителя и быть одной модели, и иметь сравнимые линейные характеристики.

А.1.5 Оборудование  ввода излучения

Используют оборудование для полного или ограниченного возбуждения волокна в зависимости от измеря­ емых параметров при условиях указанных в МЭК 60793-1-40. методы А и В для многомодовых и одномодовых волокон. Используют фильтры оболочечных мод на концах образца со стороны источника излучения и детектора и на концах эталонного образца, если он используется.

А.2  Проведение испытания

Перед проведением последовательности испытаний измеряют начальную оптическую мощность Ро, на вы­ ходе испытуемого волокна и. в случав, представленном на рисунке А.1, начальную оптическую выходную мощ­ ность Рц. на выходе эталонного образца.

Во время последовательности испытаний, определенной для  проведения механических испытаний, испы­

таний на воздействие внешних факторов или других испытаний, измеряют последующие значения оптической выходной мощности Рм {п«1.2.3,...) на выходе испытуемого образца и. в случав, представленном на рисунке А.1. последующие значения оптической выходной мощности Ря, на выходе эталонного образца.

Вышеуказанные измерения позволяют определять скорее величины пропорциональные значению абсо­ лютной мощности, чем сами значения абсолютной мощности. В случае, представленном на рисунке А.1. коэф­ фициент пропорциональности может различаться между каналами с испытуемым и эталонным волокном. Коэф­ фициент {коэффициенты пропорциональности) не должны изменяться во время последовательности испытаний.

S

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

А.З Расчеты

Изменения коэффициента затухания во время последовательности испытаний для случая, представленно­ го на рисунке 1. рассчитывают по формуле

(АЛ)

для случая, представленного на рисунке 2

(А.2)

где Ол— изменение коэффициента оптической передачи во время последовательности испытаний. дБ:

Ре, — начальная оптическая выходная мощность на выходе испытуемого образца. мВ:

Р а— начагъная оптическая выходная мощность на выходе эталонного образца. мВ;

Рм_ последующие значения оптической выходной мощности на выходе испытуемого образца. мВ:

Ра, — последующие значения оптической выходной мощности на выходе эталонного образца. мВ.

6

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46—2014

Приложение В (обязательное)

Требования, относящиеся к методу В — Измерение изменения коэффициента оптического пропускания ОВ в зависимости от мощности сигнала обратного рассеяния

В.1 Оборудование

С и. МЭК 60793-1-40. метод С — Обратное рэосеяние. В.2  Проведение испытания

В.2.1  Выравнивают испытуемое волокно по отношению к соединитегьному устройству.

В.2.2 Анализируют мощность обратного рассеяния, используя устройство обработки сигнала, и регистри­ руют значение мощности на логарифмической шкале.

В.2.3 На кривой выбирают две точки А  и В. соответствующие началу и концу испытуемого волокна или ка­

беля.

В.2.4 При необходимости проводят измерения на обеих сторонах.

B.2.S Регистрируют следующие значения:

- начальные уровни мощности Pad  ч Рвав децибелах в точках А и В:

- последующие уровни мощности Рля и Р&, в децибелах в точках А и В.

В.2.6 Регистрируют виды кривых для сравнения до. и после последоватегъносги испытаний на протяжении интервалов как указано.

В.З Расчеты

Для гладких кривых обратного рассеяния определяют изменение затухания на различных интервалах кри­ вой потерь по формуле

О** (Р« - Р«) — (Рлп — Рвп).	(В.1)

В других случаях следует быть внимательным при интерпретации результатов.

Для более детальной интерпретации результатов обратного рассеяния см. МЭК 60793-1-40  (приложение С.    раздел С.5).

7

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 60793-1-46— 2014

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Т абл и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного междуна­		Степень	Обозначение и наименование соответствующею родного стандарта	соответствия		национального стандарта

МЭК 60793-1-40	ют	ГОСТ  Р  МЭК  60793-1-40-2012  «Волокна оп­

тические. Часть 1-40. Методы измерений и про­ ведение испытаний. Затухание»

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:

• ЮТ — идентичные стандарты.

УДК 681.7.068:006.354	ОКС 33.180.10 Э59	ОКП 636570

Ключевые слова: волокна оптические, коэффициент оптического пропускания, испытательное обору­ дование. методы испытаний, обработка результатов

Подписано в печать 03.03.2015.   Формат 60x84’/•.

Уел. печ. л.  1.40. Тираж 31 экз. Зак. 1064

Подготовлено на основе электронной в е р с т , предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

123995 Москва, Гранатный пер.. 4. www.go6tinfo.ru	info@ gostinlo.ru

Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru